| Archivní číslo vzorku | 5850 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | 2 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 182 |
| Místo | Koclířov |
| Objekt | Reliéf Křížové cesty |
| Místo odběru popis | vzorek; popis; místo odběru vzorku. 1 (5849); šedá; záhyb draperie biřice. 2 (5850); žlutá; čepec biřice. 3 (5851); růžová; rozhraní oblohy a horizontu v pozadí. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Nástěnná malba |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Omítka |
| Datace objektu | Neuvedeno |
| Zpracovatel analýzy | Neuvedeno |
| Datum zpracování zprávy k analýze | Neuvedeno |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2010_5 |

Výsledky analýzy

Vzorek 2 (5850) Žlutá / čepec biřice Místo odběru v rozptýleném denním světle; Detail místa odběru. Mikrofoto v bílém odraženém světle, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x; ##### Mikrofoto po excitaci UV světlem, ##### fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x. ##### Mikrofoto po excitaci modrým světlem, ##### fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x; REM-EDX. Výstavba, vzhled a složení barevných vrstev: vrstva; popis; prvkové složení REM-EDX; analýza. 5; žlutá; Ca, Si, Ti, Zn, Ba, S, malé množství Fe; Směs zinkové, barytové a titanové běloby s příměsí vápenaté složky a malého množství železa.. Mezi vrstvami 4 a 5 je patrná nazelenalá vrstva – pravděpodobně se jedná o přeměněná barevnost sousedících vrstev, ke které došlo v důsledku interakce sousedících barevných vrstev.. 4; fialová; Zn, Ba, S, Ti, malé množství Si, Al, Fe; Směs zinkové, barytové a titanové běloby s příměsí železitého okru a blíže nespecifikovaného modrého pigmentu.. 3; okrová (bílá); Zn, Ba, S, Ti, Si, Al, Fe; Směs zinkové, barytové a titanové běloby s příměsí železité hlinky. Jedná se o vrstvu podkladu pod barevnou úpravu.. 2; červená; Hg, S; Vrstva s vysokým obsahem červeného pigmentu rumělka. Na povrchu této vrstvy je patrná vrstvička nečistot.. 1; bílá; Pb; Podkladová vrstva s vysokým obsahem olova. Pojivo je na bázi přírodních polymerů (v UV světle bílá fluorescence).. 0; okrová a hnědá zrna; Si, Al, malé množství Pb; pískovec. Mikrochemie – Byly provedeny analýzy pojiva barevné vrstvy přemalby. Důkaz bílkovin přes pyrroly a pyrrolové deriváty; -. Důkaz vysychavých olejů pomocí fuchsínu; ++. Důkaz rostlinných gum pomocí orcinu; -. Důkaz přítomnosti CaCO3 pomocí HCl; +. Shrnutí výsledků chemicko-technologického průzkumu Chemicko - technologický průzkum povrchových barevných úprav reliéfu ST IX., je součástí rozsáhlého průzkumu prováděného v souvislosti s komplexním restaurováním Křížové cesty v Koclířově. V rámci průzkumu tohoto zastavení byly odebrány tři vzorky barevných povrchových úprav. Z jejich průzkumu byly zjištěny dílčí výsledky, které se v zásadě shodují s výsledky zjištěnými u ostatních zkoumaných reliéfů (viz. zastavení ST VIII., ST II. a další). Přestože jsou na reliéfu prokazatelně tři fáze barevných povrchových úprav (viz průzkum zastavení ST IX.) není ani v jednom z odebraných vzorků jejich sled kompletní. To je zřejmě způsobeno tím, že vzorky byly odebrány z míst, kde již byla vždy jedna ze dvou historických vrstev ztracena. Určení pojiv bylo omezeno pouze na nejsvrchnější vrstvu - vrstvu přemalby. U obou historických barevných úprav byl v předchozích chemicko - technologických průzkumech určen jako pojivo olej. - Nejstarší barevná úprava je nanesena přímo na podkladu – pískovci. Je tvořena 2-3 barevnými vrstvami. Jednoznačně je lze identifikovat na základě statigrafie a složení. Na podložce je nanesen bílý podklad s olovnatou bělobou, na ní je nanesena barevná úprava v 1 vrstvě (U vzorku S1 červená) nebo 2 vrstvách (modrá a zelená u vzorku S3). Barevné vrstvy obsahují olovnatou bělobu, použité barevné pigmenty jsou umělý ultramarín nebo pruská modrá; rumělka, zelená byla připravena použitím barviva sráženého na substrát (drcený baryt). Použití umělého ultramarínu posouvá dataci vzniku povrchových úprav do období vzniku po roce 1830. To koresponduje s dobou vzniku Křížové cesty (1856). - Mladší vrstvy je možné určit z přítomnosti novodobých pigmentů (datace úprav až po období 40. let 20. století), příp. je lze identifikovat na snímcích z elektronového mikroskopu (patrná rozhraní). Jedná se o úpravy provedené ve velmi krycích a barevně světlých tónech dané použitím bělob - obsahují zinkovou a titanovou bělobu, případně barytovou bělobu. Poslední, tj. nejmladší povrchová úprava, je provedena pravděpodobně silikátovým nátěrem, charakteristickým vysokým obsahem křemíku (vzorek 2). Zvolený pojivový systém znesnadňuje jejich odstranitelnost.

Fotodokumentace analýzy