| Archivní číslo vzorku | 7450 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | tmel |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1820 |
| Místo | Praha, Národní muzeum |
| Objekt | Nástěnné malby BŮH OTEC, BŮH SYN |
| Místo odběru popis |  |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Nástěnná malba |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Omítka |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Lesniaková Petra |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 2014 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2014_39 |

Výsledky analýzy

- Stratigrafie povrchových úprav Vzorek 7450: transfer Bůh Syn, tmel, červená - Číslo vrstvy; - Popis vrstvy, optická mikroskopie; - Složení vrstvy, SEM/EDX. - 2.; - fragmenty tenké tmavé vrstvy – depozity nebo povrchová úprava (lak?). - 1.; - červená vrstva s většími červenými, ojediněle žlutými částicemi; - Fe, Ca, (Si, Al, Mg Ti, S): - přírodní železitá červeň, žlutý okr, zrna dolomitu (Ca, Mg), zrna mletého barytu (Ba, S), křemenná zrna (Si), Ti je pravděpodobně pouze přirozenou příměsí přírodních železitých červení. - 0.; - silná bílá vrstva tmelu; - Ca, S: - síran vápenatý, v menším množství uhličitan vápenatý, ojediněle zrna síranu vápenatého, křemenná zrnka. Na tmelu (0) byla zaznamenána červená vrstva 1 obsahující červenou hlinku a příměs žlutého okru. Na vrstvě se vyskytují fragmenty tenké tmavší vrstvy, může se jednat o zbytky tenké převážně polymerní povrchové úpravy. Závěr V rámci průzkumu povrchových úprav byly studovány vzorky odebrané z transferů nástěnné malby Bůh Otec a Bůh Syn z depozitáře Národního muzea. Vzorky 7448 a 7449 odebrané z transferů Bůh Otec a Bůh Syn mají podobnou skladbu povrchových úprav. Na našedlé vrstvě, předpokládaném podkladu (1), se vyskytují srovnatelné světle růžové (2) a žluté až okrové vrstvy (2-3) se zinkovou bělobou. Následují modré vrstvy (vzorek 7448) nebo okrové a červené (vzorek 7449) vrstvy. Na vrstvě sádrového tmelu odebraného z transferu Bůh Syn vzorku 7450 byla zaznamenána červená vrstva. Detailní popis složení a stratigrafie zaznamenaných vrstev jsou uvedeny u snímků nábrusů jednotlivých vzorků v části výsledků průzkumu. Na základě průzkumu metodami optické mikroskopie a skenovací elektronové mikroskopie s prvkovou analýzou (SEM/EDX) byla odvozena přítomnost následujících pigmentů, případně plniv vyskytujících se ve vybraných vrstvách: Bílá, průhledná: uhličitan vápenatý, síran vápenatý, zrna dolomitu, baryt, křemenná zrna, olovnatá běloba, zinková běloba Žlutá: okr Červená: železitá červeň, rumělka, příměs pigmentu na bázi sloučenin chrómu Modrá: syntetický ultramarín Hnědá: okr Černá: organická/uhlíkatá čerň

Fotodokumentace analýzy