| Archivní číslo vzorku | 7245 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | PMP4 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1832 |
| Místo | Bartošovice |
| Objekt | Socha PANNY MARIE s podstavcem |
| Místo odběru popis |  |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Socha |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Kámen |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Lesniaková Petra |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 30. 3. 2014 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2014_40 |

Výsledky analýzy

Výsledky materiálového průzkumu, stratigrafie povrchových úprav: - Vzorek 7245 (PMP4): dřík podstavce sochy, plošná povrchová úprava podkladu s nápisem - Číslo vrstvy; - Popis vrstvy, optická mikroskopie; - Složení vrstvy, SEM/EDX. - 5.; - černá, další fáze zpracování povrchu; - Fe, Si, Al (S, Na): - polymerní pojivo, organická čerň, patrně černý železitý pigment. - 4.; - fragmenty bílo-šedé vrstvy, další fáze zpracování povrchu; - Ba, S (Zn, Pb, S): - mletý baryt, příměs zinkové a olovnaté běloby. - 3.; - nesouvislá bílá silná, na povrchu došeda – patrně nečistoty, UV luminiscence; - Zn (Ba, Pb, S): - zinková běloba, příměs olovnaté běloby, mletý baryt, polymerní pojivo. - 2.; - fragmenty šedo bílé vrstvy; - Ca, Ba, S, Pb: - mletý baryt, olovnatá běloba, uhličitan vápenatý, polymerní pojivo. - 1.; - fragmenty hnědo béžové vrstvy; - Ba, S: - mletý baryt, patrně nečistoty, polymerní pojivo. - 0.; - hornina; - Si: křemenná zrna. - Na povrchu horniny byly zaznamenány fragmenty hnědo-béžové vrstvy 1 s mletým barytem. Následují bílé až bílo-šedé vrstvy 2-4, přičemž vrstva 3 je pigmentována zinkovou bělobou. Nejmladší povrchovou úpravou je černá vrstva 5. Souhrn: Podstavec s textovým polem: Nejstarší dochovanou úpravou patky podstavce (vzorek 7242, PMP1) je béžová nebo bílá vrstva. Následují vrstvy šedé, zelené, pravděpodobně bílé a okrové barevnosti. Vzorek obsahuje fragment horniny. Nelze rozhodnout, zda byla nejstarší dochovaná barevnost v ploše podstavce (vzorek 7243, PMP2) béžová nebo bílá. Následují vrstvy bílé a šedé barevnosti, nejmladší povrchovou úpravou je vrstva plátkového zlata s okrovým podkladem. Stratigrafie povrchových úprav je srovnatelná se vzorkem z patky podstavce 7242 – PMP1. Nelze rozhodnout, zda je nejstarší dochovanou povrchovou úpravou rámečku textového pole (vzorek 7244, PMP3) béžová vrstva nebo vrstva zlacení s podklady. Rámeček byl opakovaně zlacen plátkovým zlatem na bílé až šedé nebo žluté podklady. Na vzorku z plochy textového pole (vzorek 7245, PMP4) nebyl zaznamenán základní materiál (hornina). Byly zde zachyceny béžová, bílé, šedá a černá vrstva. Na vzorku odebraném z písma (vzorek 7246, PMP5) nebyl zachycen základní materiál (hornina). Vzorek obsahuje nejprve fragment černé vrstvy s šedým podkladem. Následují tři fáze zlacení nanesené na bílé a žluté podklady. První a třetí zlacení bylo provedeno plátkovým zlatem, druhé stříbření hliníkovou fólií. Nejmladší zaznamenaná vrstva je černé barvy. Oblaka s hlavami andílků: Nejstarší dochované povrchové úpravy křídla anděla (vzorek 7247, PMP7) jsou fragmenty hnědé vrstvy, následují vrstvy bílých a šedých odstínů. Nábrus neobsahuje fragmenty horniny. U nejmladších vrstev se vyskytuje okrová barevnost a zlacení plátkovým zlatem s podklady. Vzorek odebraný z tváře andílka (vzorek 7248, PMP8) obsahuje na křemenných zrnech horniny nejprve šedou vrstvu, následuje několik bílých povrchových úprav. Na vzorku z vlasů andílka (vzorek 7249, PMP9) nebyly zaznamenány fragmenty horniny. Nejstarší povrchovou úpravou je pravděpodobně fragment vrstvy šedého odstínu. Následuje zlacení plátkovým zlatem na bílém a žlutém podkladu, vrstvy šedé a okrové barevnosti. Nejmladší povrchovou úpravou je zlacení plátkovým zlatem provedené na bílém a okrovém podkladu. Nejmladší dochované vrstvy na vzorku z oblak (vzorek 7250, PMP10) jsou bílé až béžové, následuje opakované stříbření hliníkovou fólií nanesenou na bílé až našedlé podklady. Mladší povrchové úpravy jsou šedých a okrových odstínů. Roucho Panny Marie: Vzorek odebraný z roucha Panny Marie (vzorek 7251, PMP11) obsahuje na zrnech horniny bílou, šedou a nejmladší okrovou povrchovou úpravu. Na ozdobě roucha (vzorek 7251, PMP11) byly zaznamenány tři vrstvy zlacení plátkovým zlatem nanesené na bílé a šedé podklady. Nelze však vyloučit, že je nejstarší dochovanou povrchovou úpravou fragment šedé nebo okrové vrstvy. Závěr: Ze studia stratigrafie povrchových úprav vyplývá, že byla socha Panny Marie s podstavcem několikrát povrchově upravována. Mikroskopickým průzkumem fragmentů polychromie bylo pravděpodobně odhaleno minimálně pět časových fází výtvarného zpracování povrchu objektu. Zjednodušeně lze získané poznatky shrnout do následujících bodů: - některé vzorky obsahují přímo na povrchu horniny (pískovce) fragmenty nejstarších dochovaných, převážně béžových a bílých vrstev, přičemž nelze ve všech případech jednoznačně rozhodnout, zda byly tyto vrstvy samostatně pohledově prezentovány nebo měly sloužit jako podklady pro následující povrchové úpravy, - celkově se barevnost povrchových úprav omezuje zejména na odstíny šedé, bílé a žluté barvy, zlacení či stříbření, - zlacení je provedeno plátkovým zlatem na bílé, šedé a žluté podklady, vyskytuje se především na vybraných částech objektu (ozdoba roucha Panny Marie, písmo a rámeček na dříku podstavce sochy, vlasy anděla), dále je zlacení plátkovým zlatem nejmladší povrchovou úpravou plochy dříku a křídla prostředního anděla, - stříbření hliníkovou fólií bylo zaznamenáno na vzorku odebraného z oblaků, kde se pravděpodobně vyskytují dvě časové fáze stříbření, dále potom tvoří jednu z mladších fází povrchových úprav písma, - v barevných vrstvách se převážně vyskytují následující pigmenty, případně plniva: bílé: mletý baryt, olovnatá běloba, zinková běloba, uhličitan vápenatý žluté: žluté okry, chromová žluť, pravděpodobně masikot černé: organická čerň. Přesné určení barevného zpracování povrchu objektu, ať už původní polychromie či sekundárních vrstev, není z dochovaných fragmentů povrchových úprav možné. Na základě provedeného průzkumu stratigrafie povrchových úprav byl učiněn alespoň přibližný odhad barevného zpracování povrchu objektu v některých časových etapách (Příloha, Tab. 2). Ve vzorku odebraném ze spodní části soklu byl zjištěn z hlediska rizika poškození minimální obsah síranových, chloridových a dusičnanových aniontů. S přihlédnutím na dobrý stav objektu a v rámci dalších souvislostí lze předpokládat, že nebude nutné provést odsolovací zásah.

Fotodokumentace analýzy