| Archivní číslo vzorku | 7250 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | PMP10 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1837 |
| Místo | Bartošovice |
| Objekt | Socha PANNY MARIE s podstavcem |
| Místo odběru popis |  |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Socha |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Kámen |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Lesniaková Petra |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 30. 3. 2014 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2014_40 |

Výsledky analýzy

Výsledky materiálového průzkumu, stratigrafie povrchových úprav: - Číslo vrstvy; - Popis vrstvy, optická mikroskopie; - Složení vrstvy, SEM/EDX. - 11.; - okrová; - Si, Fe, Al: - žlutý okr, polymerní pojivo. - 10.; - souvrství dvou světle šedých vrstev s černými částicemi; - Ba, S (Zn, Ca): - barytová běloba nebo mletý baryt, malá příměs zinkové běloby, černé organické částice, polymerní pojivo. - 9.; - fragmenty našedlé vrstvy; - Ca, Zn (S): - uhličitan vápenatý, zinková běloba, patrně polymerní pojivo. - 8.; - heterogenní šedo okrová, UV luminiscence, obsahuje prasklinu, další fáze zpracování povrchu; - Zn (Fe, Si, Al, Ba, Pb): - zinková běloba, černé zrno Si, Al, Fe (hlinitokřemičitan), organické pojivo, okr, polymerní pojivo. - 7.; - tenká šedá linka; - Al: - nesouvislá vrstva hliníkové fólie, pravděpodobně nanesené na tenkou organickou vrstvu. - 6.; - našedlá, nanesená ve dvou krocích, černé částice, další fáze zpracování povrchu; - Ba, S, Zn (Ca): - barytová běloba nebo mletý baryt, zinková běloba, černé organické částice, zrna uhličitanu vápenatého, polymerní pojivo. - 5.; - nesouvislá tenká šedá linka; - Al: - patrně fragmenty korodované hliníkové fólie. - 4.; - bílá až našedlá vrstva, silná UV luminiscence, patrně nanesená ve dvou krocích; - Zn, Ba, S (Pb): - převážně zinková běloba, mletý baryt, olovnatá běloba, polymerní pojivo. - 3.; - bílá až našedlá vrstva, patrně nanesená ve dvou krocích, UV luminiscence; - Ca, Zn, Si (Ba, Pb, S): - uhličitan vápenatý, ojediněle zrna barytu, olovnatá běloba, patrně příměs zinkové běloby. - 2.; - fragment bílé až béžové vrstvy; - Ca (Si, Zn, Ba, S): - uhličitan vápenatý, ojediněle zrna barytu, zinkové běloba patrně kontaminace z mladších vrstev. - 1.; - pravděpodobně fragmenty nažloutlé vrstvy nacházející se bezprostředně na zrnech horniny; - Ca (Zn, Si, Pb): - uhličitan vápenatý, křemenná zrna, zinková běloba patrně kontaminace z mladších vrstev. - 0.; - zrna – pravděpodobně fragment horniny, mezi zrny zbytek povrchové úpravy; - Si: křemenná zrna - Si, Al (K, Fe, Mg): aluminosilikáty - mezi zrny C (Ca): uhličitan vápenatý. Na zrnech horniny se nalézají fragmenty světlé nažloutlé vrstvy 1. Následují převážně světle šedé vrstvy 2 - 4 s mletým barytem, přičemž již vrstva 3 je pigmentována zinkovou bělobou. Vrstva 4 je pravděpodobně podkladem pro hliníkovou fólii (vrstvu 5). Toto zpracování povrchu se opakuje v následujících vrstvách, jimiž jsou bílý podklad (vrstva 6) s tenkou šedou vrstvou, patrně korodovanou hliníkovou fólií (vrstva 7). Mladší povrchové úpravy jsou šedých, bílých a okrových odstínů (vrstvy 8-11). Souhrn: Podstavec s textovým polem: Nejstarší dochovanou úpravou patky podstavce (vzorek 7242, PMP1) je béžová nebo bílá vrstva. Následují vrstvy šedé, zelené, pravděpodobně bílé a okrové barevnosti. Vzorek obsahuje fragment horniny. Nelze rozhodnout, zda byla nejstarší dochovaná barevnost v ploše podstavce (vzorek 7243, PMP2) béžová nebo bílá. Následují vrstvy bílé a šedé barevnosti, nejmladší povrchovou úpravou je vrstva plátkového zlata s okrovým podkladem. Stratigrafie povrchových úprav je srovnatelná se vzorkem z patky podstavce 7242 – PMP1. Nelze rozhodnout, zda je nejstarší dochovanou povrchovou úpravou rámečku textového pole (vzorek 7244, PMP3) béžová vrstva nebo vrstva zlacení s podklady. Rámeček byl opakovaně zlacen plátkovým zlatem na bílé až šedé nebo žluté podklady. Na vzorku z plochy textového pole (vzorek 7245, PMP4) nebyl zaznamenán základní materiál (hornina). Byly zde zachyceny béžová, bílé, šedá a černá vrstva. Na vzorku odebraném z písma (vzorek 7246, PMP5) nebyl zachycen základní materiál (hornina). Vzorek obsahuje nejprve fragment černé vrstvy s šedým podkladem. Následují tři fáze zlacení nanesené na bílé a žluté podklady. První a třetí zlacení bylo provedeno plátkovým zlatem, druhé stříbření hliníkovou fólií. Nejmladší zaznamenaná vrstva je černé barvy. Oblaka s hlavami andílků: Nejstarší dochované povrchové úpravy křídla anděla (vzorek 7247, PMP7) jsou fragmenty hnědé vrstvy, následují vrstvy bílých a šedých odstínů. Nábrus neobsahuje fragmenty horniny. U nejmladších vrstev se vyskytuje okrová barevnost a zlacení plátkovým zlatem s podklady. Vzorek odebraný z tváře andílka (vzorek 7248, PMP8) obsahuje na křemenných zrnech horniny nejprve šedou vrstvu, následuje několik bílých povrchových úprav. Na vzorku z vlasů andílka (vzorek 7249, PMP9) nebyly zaznamenány fragmenty horniny. Nejstarší povrchovou úpravou je pravděpodobně fragment vrstvy šedého odstínu. Následuje zlacení plátkovým zlatem na bílém a žlutém podkladu, vrstvy šedé a okrové barevnosti. Nejmladší povrchovou úpravou je zlacení plátkovým zlatem provedené na bílém a okrovém podkladu. Nejmladší dochované vrstvy na vzorku z oblak (vzorek 7250, PMP10) jsou bílé až béžové, následuje opakované stříbření hliníkovou fólií nanesenou na bílé až našedlé podklady. Mladší povrchové úpravy jsou šedých a okrových odstínů. Roucho Panny Marie: Vzorek odebraný z roucha Panny Marie (vzorek 7251, PMP11) obsahuje na zrnech horniny bílou, šedou a nejmladší okrovou povrchovou úpravu. Na ozdobě roucha (vzorek 7251, PMP11) byly zaznamenány tři vrstvy zlacení plátkovým zlatem nanesené na bílé a šedé podklady. Nelze však vyloučit, že je nejstarší dochovanou povrchovou úpravou fragment šedé nebo okrové vrstvy. Závěr: Ze studia stratigrafie povrchových úprav vyplývá, že byla socha Panny Marie s podstavcem několikrát povrchově upravována. Mikroskopickým průzkumem fragmentů polychromie bylo pravděpodobně odhaleno minimálně pět časových fází výtvarného zpracování povrchu objektu. Zjednodušeně lze získané poznatky shrnout do následujících bodů: - některé vzorky obsahují přímo na povrchu horniny (pískovce) fragmenty nejstarších dochovaných, převážně béžových a bílých vrstev, přičemž nelze ve všech případech jednoznačně rozhodnout, zda byly tyto vrstvy samostatně pohledově prezentovány nebo měly sloužit jako podklady pro následující povrchové úpravy, - celkově se barevnost povrchových úprav omezuje zejména na odstíny šedé, bílé a žluté barvy, zlacení či stříbření, - zlacení je provedeno plátkovým zlatem na bílé, šedé a žluté podklady, vyskytuje se především na vybraných částech objektu (ozdoba roucha Panny Marie, písmo a rámeček na dříku podstavce sochy, vlasy anděla), dále je zlacení plátkovým zlatem nejmladší povrchovou úpravou plochy dříku a křídla prostředního anděla, - stříbření hliníkovou fólií bylo zaznamenáno na vzorku odebraného z oblaků, kde se pravděpodobně vyskytují dvě časové fáze stříbření, dále potom tvoří jednu z mladších fází povrchových úprav písma, - v barevných vrstvách se převážně vyskytují následující pigmenty, případně plniva: bílé: mletý baryt, olovnatá běloba, zinková běloba, uhličitan vápenatý žluté: žluté okry, chromová žluť, pravděpodobně masikot černé: organická čerň. Přesné určení barevného zpracování povrchu objektu, ať už původní polychromie či sekundárních vrstev, není z dochovaných fragmentů povrchových úprav možné. Na základě provedeného průzkumu stratigrafie povrchových úprav byl učiněn alespoň přibližný odhad barevného zpracování povrchu objektu v některých časových etapách (Příloha, Tab. 2). Ve vzorku odebraném ze spodní části soklu byl zjištěn z hlediska rizika poškození minimální obsah síranových, chloridových a dusičnanových aniontů. S přihlédnutím na dobrý stav objektu a v rámci dalších souvislostí lze předpokládat, že nebude nutné provést odsolovací zásah.

Fotodokumentace analýzy