| Archivní číslo vzorku | V4 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | 7256 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1860 |
| Místo | Křenov |
| Objekt | Kaple SV. ISIDORA, KORUNNÍ ŘÍMSA |
| Místo odběru popis |  |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Štuk |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Omítka |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Lesniaková Petra |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 28. 2. 2014 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2014_42 |

Výsledky analýzy

Stratigrafie povrchových úprav - Číslo vrstvy; - Popis vrstvy, optická mikroskopie; - Složení vrstvy - REM/EDS. - 4.; - fragmenty další bílé vrstvy?; - Ca (Si, S): uhličitan vápenatý, síran vápenatý. - 3.; - bílá; - Ca (Si): uhličitan vápenatý. - 2.; - červená, místy bílá; - Ca (S, Na): uhličitan vápenatý, červený pigment na bázi oxidů železa, síran vápenatý. - 1.; - bílá, místy červená; - Ca (Si, S): uhličitan vápenatý, na povrchu vrstvička obohacená o olovnatou bělobu (Pb), pravděpodobně železitá červeň. - 0.; - část štuku; - pojivo Ca: vápenné pojivo, na povrchu vrstva vyloučeného uhličitanu vápenatého - plnivo: převážně křemenná zrna (Si), silikáty (Si, Al, K). - Vápenná omítka/štuk (vrstva 0) obsahuje křemenné a silikátové kamenivo (např. živce). Na omítce je přítomen souvislý bílý, místy načervenalý, nátěr (vrstva 1) s uhličitanem vápenatým, který je v jednom místě při povrchu obohacen o olovnatou bělobu. Následuje nesouvislá červená, místy bílá, vrstva 2 a bílá vrstva 3. Nelze jednoznačně rozhodnout, zda se na uvedených barevných úpravách nacházejí fragmenty další bílé vrstvy 4. Ve vrstvách 2 a 3 bylo mikroskopicky zaznamenáno biologické napadení. Závěr V rámci laboratorního průzkumu byly studovány vzorky povrchových úprav a štuků odebrané z korunní římsy hřbitovní kaple sv. Isidora. K posouzení byly dodány tři vzorky (7253 V1, 7254 V2, 7255 V3) fragmentů se svrchními povrchovými úpravami obsahující modré či původně modré vrstvy bez podkladu a vzorek obsahující starší barevné vrstvy s fragmentem podkladu (štuk, 7567 V4). Vzorky štuků G1 a G2 byly podrobeny rozboru základní maltoviny včetně sítové analýzy kameniva. Ze štuku G1 byly odebrány vzorky povrchových úprav (7350A, 7350B) k dalšímu průzkumu stratigrafie barevných vrstev. Z průzkumu vyplývá, že základní hmota štuku (0A G1, G2) obsahuje vzdušné vápno a kamenivo s pozvolnou distribucí velikosti zrn. Světle oranžová barevnost štuku je způsobena barevností kameniva, obsahujícího křemenná, silikátová zrna a zrna zbarvená železitými ionty. Zjištěný přibližný objemový poměr vápenné kaše a kameniva při přípravě malty byl 1:1,3. Ve štuku se vyskytují vápenné hrudky, které zde nemají pojivovou funkci. Na základním materiálu římsy (štuk) se pravděpodobně ojediněle vyskytuje tenká světlejší vrstva s jemným kamenivem (0B 7350). Následují bílé vrstvy s uhličitanem vápenatým, u prvních dvou bylo prokázáno, že se jedná o vápenné nátěry (1 až 4 - 7567, 1, 2 - 7350). Na vzorku 7567 jsou tyto vrstvy místy červené, přičemž nelze jednoznačně určit, zda byly záměrně probarveny nebo se jedná o náhodnou kontaminaci. Nábrusy vzorků se svrchními povrchovými úpravami (7253, 7254, 7255, 7350) mají srovnatelnou stratigrafii i složení barevných vrstev. Vyskytují se zde našedlé křídové vrstvy a další vrstva obohacená o polymerní pojivo, pravděpodobně olej (analogie se vzorky z patky pilastru 6884, 6885, GC-MS, mikrochemické testy). Následuje souvrství pravděpodobně dvou vrstev pigmentovaných smaltem a olovnatou bělobou. Původně modré vrstvy obsahují v různé míře odbarvená smaltová zrna. Na odbarvení smaltu se pravděpodobně podílí kombinace vlivu přítomného olejového pojiva s jinými faktory (pravděpodobně zvýšenou vlhkostí, případně přítomností solí, změnou pH),,. Lze předpokládat, že procesy spojené s degradací smaltu mohou dále podporovat degradaci olejového pojiva, projevující se například jeho tmavnutím. Výsledkem uvedených jevů je změna barevnosti vrstev z modré na hnědo-zelené až šedavé odstíny. U vzorku 7254 byla na modré vrstvě se smaltem dále zaznamenána červená vrstva s železitou červení. Na základě mikroskopického průzkumu nelze jednoznačně rozhodnout, zda se jedná o druhotnou povrchovou úpravu.

Fotodokumentace analýzy

Šimůnková E. Bayerová T.: Pigmenty. STOP, Praha, 1999.

Cianchetta I., a kol.: Discoloration of the smalt pigment: experimental studies and ab initio calculations. J. Anal. At. Spectrom., 2012, 27, 1941. http://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2012/ja/c2ja30132f

M. Spring, C. Higgitt, Saunders D.: Investigation of Pigment-Medium Interaction Processes in Oil Paint containing Degraded Smalt. National Gallery Technical Buletin Vol. 26, 2005.

http://www.nationalgallery.org.uk/upload/pdf/spring_higgitt_saunders2005.pdf