|  |  |
| --- | --- |
| **Archivní číslo vzorku** | 7295 |
| **Odběrové číslo vzorku** | HB2 |
| **Pořadové číslo karty vzorku v databázi** | 1874 |
| **Místo** | Kuks, Lapidárium |
| **Objekt** | sochy LENOSTI A ŠTĚDROSTI |
| **Místo odběru popis** |  |
| **Místo odběru foto** |  |
| **Typ díla** | Socha |
| **Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)** | Kámen |
| **Datace objektu** |  |
| **Zpracovatel analýzy** | Lesniaková Petra |
| **Datum zpracování zprávy k analýze** | 25. 12. 2013 |
| **Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv** | 2013\_16 |

|  |
| --- |
| **Výsledky analýzy** |
| **Stratigrafie povrchových úprav:**      Vzorek neobsahuje základní materiál – horninu. Mikroskopicky byla pozorována silná převážně červená vrstva 1, ve které se nacházejí béžové oblasti. V červené části byly dále zaznamenány větší šedá silikátová a žlutá částice. Červená a béžová vrstva jsou srovnatelné s vrstvami vzorků 6774, 6779, 6780.[[1]](#footnote-1) Červená vrstva je pigmentována zejména železitou červení, béžové části bílou hlinkou. Obě části obsahují zrna žlutého okru, patrně umbry a organickou čerň.    Na vrstvě 1 je pravděpodobně přítomna nesouvislá tenká šedá vrstva 2, může se jednat o pozůstatek po konzervační látce nebo nečistoty.  **Souhrn**  V rámci průzkumu byly studovány povrchové úpravy soch Lenost a Štědrost ze souboru soch alegorií neřestí a ctností z lapidária v Kuksu. Detailní popis stratigrafie a složení povrchových úprav jednotlivých vzorků jsou uvedeny v rámci výsledků s mikrosnímky nábrusů. |

|  |
| --- |
| **Fotodokumentace analýzy** |
|  |

1. Havlíčková I. Restaurování kamenné polychromované sochy sv. Jana Nepomuckého z Bratrských oltářů u České Kamenice a hlubší studium specifických příkladů povrchových úprav barokních sochařských děl. Diplomová práce – Chemicko-technologický průzkum barevných vrstev soch ze souboru „Ctností a Neřestí“ v Kuksu. Fakulta restaurování, Univerzita Pardubice 2014. [↑](#footnote-ref-1)