|  |  |
| --- | --- |
| **Archivní číslo vzorku** | 7296 |
| **Odběrové číslo vzorku** | HB1 |
| **Pořadové číslo karty vzorku v databázi** | 1875 |
| **Místo** | Kuks, Lapidárium |
| **Objekt** | sochy LENOSTI A ŠTĚDROSTI |
| **Místo odběru popis** |  |
| **Místo odběru foto** |  |
| **Typ díla** | Socha |
| **Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)** | Kámen |
| **Datace objektu** |  |
| **Zpracovatel analýzy** | Lesniaková Petra |
| **Datum zpracování zprávy k analýze** | 25. 12. 2013 |
| **Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv** | 2013\_16 |

|  |
| --- |
| **Výsledky analýzy** |
| **Stratigrafie povrchových úprav:**      Na křemenných zrnech a v povrchové vrstvě mezi nimi byla zaznamenána bílá povrchová úprava 1 s mletým barytem. Pravděpodobně následuje šedá vrstva 2 se sádrovcem, může se jednat o nečistoty. V tom případě by byla silná červená vrstva 3 dalším zpracováním povrchu objektu v místě odběru vzorku. Nejmladší šedo-fialová vrstva obsahuje titanovou bělobu, nemohla tedy vzniknout dříve než kolem první poloviny 20. stol.  **Souhrn**  V rámci průzkumu byly studovány povrchové úpravy soch Lenost a Štědrost ze souboru soch alegorií neřestí a ctností z lapidária v Kuksu. Detailní popis stratigrafie a složení povrchových úprav jednotlivých vzorků jsou uvedeny v rámci výsledků s mikrosnímky nábrusů. |

|  |
| --- |
| **Fotodokumentace analýzy** |
|  |