|  |  |
| --- | --- |
| **Archivní číslo vzorku** | 7297 |
| **Odběrové číslo vzorku** | K1 |
| **Pořadové číslo karty vzorku v databázi** | 1876 |
| **Místo** | Kuks, Lapidárium |
| **Objekt** | sochy LENOSTI A ŠTĚDROSTI |
| **Místo odběru popis** |  |
| **Místo odběru foto** |  |
| **Typ díla** | Socha |
| **Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)** | Kámen |
| **Datace objektu** |  |
| **Zpracovatel analýzy** | Lesniaková Petra |
| **Datum zpracování zprávy k analýze** | 25. 12. 2013 |
| **Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv** | 2013\_16 |

|  |
| --- |
| **Výsledky analýzy** |
| **Stratigrafie povrchových úprav:**      Na povrchu křemenných zrn a částečně mezi nimi byly zaznamenány fragmenty pravděpodobně bílé vrstvy 1 s mletým barytem a olovnatou bělobou. Následují šedé vrstvy 2, 3, obsahující sádrovec. Další nesouvislá tenká vrstva vykazuje vlastnosti (vzhled a složení) podobné vrstvě 4 vzorku 7296. Vrstva pravděpodobně obsahuje titanovou bělobu. Na této vrstvě se vyskytuje vrstva se sádrovcem a pravděpodobně fragment okrové vrstvy 6 se žlutým okrem.  **Souhrn**  V rámci průzkumu byly studovány povrchové úpravy soch Lenost a Štědrost ze souboru soch alegorií neřestí a ctností z lapidária v Kuksu. Detailní popis stratigrafie a složení povrchových úprav jednotlivých vzorků jsou uvedeny v rámci výsledků s mikrosnímky nábrusů. |

|  |
| --- |
| **Fotodokumentace analýzy** |
|  |