| Archivní číslo vzorku | 7297 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | K1 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1876 |
| Místo | Kuks, Lapidárium |
| Objekt | sochy LENOSTI A ŠTĚDROSTI |
| Místo odběru popis |  |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Socha |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Kámen |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Lesniaková Petra |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 25. 12. 2013 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2013_16 |

Výsledky analýzy

Stratigrafie povrchových úprav: Na povrchu křemenných zrn a částečně mezi nimi byly zaznamenány fragmenty pravděpodobně bílé vrstvy 1 s mletým barytem a olovnatou bělobou. Následují šedé vrstvy 2, 3, obsahující sádrovec. Další nesouvislá tenká vrstva vykazuje vlastnosti (vzhled a složení) podobné vrstvě 4 vzorku 7296. Vrstva pravděpodobně obsahuje titanovou bělobu. Na této vrstvě se vyskytuje vrstva se sádrovcem a pravděpodobně fragment okrové vrstvy 6 se žlutým okrem. Souhrn V rámci průzkumu byly studovány povrchové úpravy soch Lenost a Štědrost ze souboru soch alegorií neřestí a ctností z lapidária v Kuksu. Detailní popis stratigrafie a složení povrchových úprav jednotlivých vzorků jsou uvedeny v rámci výsledků s mikrosnímky nábrusů.

Fotodokumentace analýzy