| Archivní číslo vzorku | 7300 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | P2 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1879 |
| Místo | Kuks, Lapidárium |
| Objekt | sochy LENOSTI A ŠTĚDROSTI |
| Místo odběru popis |  |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Socha |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Kámen |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Lesniaková Petra |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 25. 12. 2013 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2013_16 |

Výsledky analýzy

Stratigrafie povrchových úprav: Na nábrusu nebyl zachycen základní materiál sochy. Vzorek obsahuje zejména šedou vrstvu 2 se zinkovou bělobou. Vrstva je lemována tenkými tmavě šedými vrstvami 1 a 3. Souhrn V rámci průzkumu byly studovány povrchové úpravy soch Lenost a Štědrost ze souboru soch alegorií neřestí a ctností z lapidária v Kuksu. Detailní popis stratigrafie a složení povrchových úprav jednotlivých vzorků jsou uvedeny v rámci výsledků s mikrosnímky nábrusů.

Fotodokumentace analýzy