|  |  |
| --- | --- |
| **Archivní číslo vzorku** | 7194 |
| **Odběrové číslo vzorku** | BP5 |
| **Pořadové číslo karty vzorku v databázi** | 1896 |
| **Místo** | Velká Ves okres Broumov |
| **Objekt** | Socha SV. FRANTIŠKA s podstavcem |
| **Místo odběru popis** |  |
| **Místo odběru foto** |  |
| **Typ díla** | Socha |
| **Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)** | Kámen |
| **Datace objektu** |  |
| **Zpracovatel analýzy** | Lesniaková Petra |
| **Datum zpracování zprávy k analýze** | 25. 7. 2014 |
| **Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv** | 2014\_47 |

|  |
| --- |
| **Výsledky analýzy** |
| **Stratigrafie povrchových úprav**     |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Číslo vrstvy** | **Popis vrstvy, optická mikroskopie** | **Složení vrstvy - SEM/EDX** | | 5. | fragmenty světlé oranžovo-okrové vrstvy, vrstva obsahuje kamenivo | Pb, S (Fe, Al, Si, Ba):  olovnatá běloba, patrně mletý baryt, červená hlinka, křemenná zrna, polymerní pojivo | | 4. | nesouvislá světle šedá vrstva, bílé, černé a průhledné částice, patrně další fáze zpracování povrchu | Ba, S (Pb):  mletý baryt, uhlíkatá čerň, polymerní pojivo | | 3. | šedo-modrá vrstva s převážně průhledným kamenivem, černými, bílými a malými modrými částicemi, charakteristická UV fluorescence | Zn, S, Ba (Si, Pb):  zejména zinková běloba, mletý baryt, olovnatá běloba, ultramarín (zrna Na, Al, S, Si), polymerní pojivo | | 2. | bílo-béžová vrstva s kamenivem, na povrchu nečistoty | Ba, S, Pb (Si):  mletý baryt, olovnatá běloba, větší křemenná zrna, polymerní pojivo | | 1. | fragmenty světle šedé vrstvy s černými částicemi | Ba, S, Pb (Ca, Si, F):  mletý baryt, olovnatá běloba, černé patrně organické částice s vysokým obsahem uhlíku, ojediněle křemenná zrna, polymerní pojivo |   Nábrus neobsahuje fragmenty horniny. Nejstarší povrchovou úpravou zaznamenanou na vzorku je nesouvislá světle šedá vrstva 1. Následují silná bílo-béžová heterogenní vrstva 2 s kamenivem, silná modro-šedá vrstva 3 s ultramarínem a zinkovou bělobou, nesouvislá šedá vrstva 4 a fragmenty oranžovo-okrové vrstvy 5 probarvené červenou hlinkou. Zaznamenané barevné vrstvy obsahují mletý baryt a olovnatou bělobu.  **Závěr**  **Povrchové úpravy**  Z výsledků chemicko-technologických průzkumů [[1]](#footnote-1),[[2]](#footnote-2) dochovaných fragmentů polychromie kamenné Kalvárie se sochou sv. Františka vyplývá, že byl objekt v minulosti vícekrát povrchově upravován. Odebrané vzorky souvrství povrchových úprav obsahují velmi rozdílný počet barevných vrstev. V některých případech byly zachyceny fragmenty barevných vrstev pocházející alespoň ze čtyř časových fází zpracování povrchu objektu nebo jeho částí (7205 písmo, 7209 textové pole, 7198 podstavec sochy sv. Františka).  Zjednodušeně je možné shrnout, že se barevnost povrchových úprav omezuje převážně na bílé, okrové, šedé, béžové a hnědé odstíny. Zejména na vybraných částech figur a písmu základny podstavce se vyskytuje opakované zlacení plátkovým zlatem. Lze tedy předpokládat, že byl objekt nebo jeho části v minulosti často výtvarně pojednán jako imitace jiných materiálů (zlata) nebo kamene. Ve škále identifikovaných pigmentů/plniv byl zaznamenán zejména mletý baryt, olovnatá a zinková běloba, patrně litopon, uhlíkatá čerň, chromová žluť a železité pigmenty. Lze předpokládat, že téměř všechny povrchové úpravy obsahují polymerní pojivo.  Z průzkumu povrchových úprav podstavce se sochou sv. Františka vyplývají následující dílčí poznatky a závěry:   * Vzorky odebrané z provazu a lemu rukávu sochy sv. Františka obsahují vrstvy zlacení s podklady. Na vzorku z provazu byly zachyceny tři vrstvy zlacení plátkovým zlatem s bílými podklady, nejmladší zlacení bylo položeno na žlutý a bílý podklad se zinkovou bělobou a vrstvu s chromovou žlutí. Srovnatelný typ zlacení byl zaznamenán na soše Máří Magdaleny (7203 lem roucha), Panny Marie (7214 lem roucha) a Jana Evangelisty (7315 okraj drapérie). * V obličejové části sochy sv. Františka se vyskytuje několik béžových a bílých vrstev, nejmladší povrchovou úpravou je nesouvislá červeno-hnědá vrstva, vyskytující se na dalších místech objektu (7201 plocha kříže, 7211 obličej andílka, 7212 římsa). * Vzorky odebrané z niky a vzorky tmelů obsahují bílé, šedé a šedomodré vrstvy. Lze předpokládat, že architektura podstavce byla zpracována v určitých obdobích pouze v odstínech šedé, pravděpodobně imitující kámen. Tmely jsou pravděpodobně tvořeny zejména sádrou.   **Obsah a distribuce vodorozpustných solí**  Z průzkumu obsahu vodorozpustných solí vyplývá, že v části podstavce se sochou sv. Františka nejsou přítomna z hlediska rizika vzniku poškození závažná množství vodorozpustných solí (chloridů, dusičnanů, síranů). Na základě výsledků průzkumu lze předpokládat, že není nutné provedení zákroků vedoucích k redukci vodorozpustných solí v objektu. |

|  |
| --- |
| **Fotodokumentace analýzy** |
|  |

1. Lesniaková P. Chemicko-technologický průzkum: sousoší Kalvárie se sochou sv. Františka, základna podstavce, kříž se sochou Krista, socha Máří Magdaleny. Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, 2014. [↑](#footnote-ref-1)
2. Lesniaková P. Chemicko-technologický průzkum: sousoší Kalvárie se sochou sv. Františka, sochy Panny Marie a sv. Jana Křtitele, římsa. Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, 2014. [↑](#footnote-ref-2)