| Archivní číslo vzorku |  |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | KH1 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 19 |
| Místo | Kutná Hora |
| Objekt | Socha před Jezuitskou kolejí |
| Místo odběru popis | Tmelení |
| Místo odběru foto | Není |
| Typ díla | Socha |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Kámen |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Tišlová Renata |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 2007 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2007_3 |

Výsledky analýzy

vzorek KH1 U vzorku tmelu byly určeny základní fyzikální vlastnosti. nasákavost vodou NV (hm.%) porozita Pz (obj.%) vzorek; Nasákavost vodou NV (hm.%); porozita PZ (obj. %). KH; 14,1; 18,8. Souhrn: Makroskopická charakteristika materiálu štuku: Materiál tmelu tvoří světle šedá, tvrdá maltovina s vysokým zastoupením spíše jemnozrnného plniva ve hmotě, které vystupuje na povrch tmelu. Mikroskopická charakteristika materiálu štuku: Z mikroskopického hlediska se jedná pravděpodobně o hydraulickou maltovinu, pravděpodobnější bylo užití hydraulického pojiva ve směsi s bílým vzdušným vápnem. Malta se vyznačuje velmi porézní matrix s vysokým obsahem mikropórů, při velkém zvětšení byly v matrix objeveny mikroskopické trhliny, které mohly vzniknout tuhnutím vápenného pojiva tmelu. Tmel se vyznačuje vysokou porozitou (až 14%), která mu dává vysokou nasákavost a paropropustnost. Změření základních vlastností koreluje s vysokou odolností a dobrým stavem tohoto typu tmelu. Důležitou roli v odolnosti tohoto typu tmelu také zřejmě hraje vhodně zvolené pojivo – hydraulická složka dává tmelu dostatečnou pevnost a houževnatost, přídavek vzdušného vápna zajistil plasticitu malty a dobré fyzikální vlastnosti; dále pak poměr pojivo: plnivo (cca 1:3,5-4)a distribuce velikosti zvoleného plniva (převažují jemnozrnné částice do 0,5 mm).

Fotodokumentace analýzy

1. Struktura a morfologie tmelů vzorek KH: bílé procházející světlo zvětšeno 50x; vzorek KH: zvětšeno 50x, nikoly X, analyzátor, zvětšeno 50x. REM-BEI:; REM-BEI:. Popis: Vzorek tmelu je charakteristický vysokým podílem plniva ve hmotě. Plnivem je čistě křemičitý písek s distribucí částic 0,1-0,5 mm. Matrix okrovo-šedé barvy vyplňuje prostor mezi zrny plniva, charakteristická je vysoce porézní struktura – póry mají kulovitý tvar. Ve hmotě jsou lokálně patrné mikrotrhliny, které mohly vzniknout při tuhnutí pojiva..