|  |  |
| --- | --- |
| **Archivní číslo vzorku** | 7716 |
| **Odběrové číslo vzorku** | V2 |
| **Pořadové číslo karty vzorku v databázi** | 1915 |
| **Místo** | Klokoty |
| **Objekt** | Kostel NANEBEVZETÍ P. M., štuková výzdoba |
| **Místo odběru popis** |  |
| **Místo odběru foto** |  |
| **Typ díla** | Štuk |
| **Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)** | Omítka |
| **Datace objektu** |  |
| **Zpracovatel analýzy** | Lesniaková Petra |
| **Datum zpracování zprávy k analýze** | 23. 1. 2015 |
| **Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv** | 2015\_33 |

|  |
| --- |
| **Výsledky analýzy** |
| **Vyhodnocení průzkumu**      Vzorek neobsahuje základní materiál – povrchovou vrstvu štuku. Na snímcích nábrusu je nejprve zaznamenáno několik bílých vrstev (1-6). Následují béžové vrstvy 7, 8 s malým množstvím žlutého, červeného, případně zeleného pigmentu. Další povrchové úpravy (vrstvy 9-11) jsou znovu bílé. Na povrchu vzorku se nachází nesouvislá vrstva nečistot.  **Závěr**  Mikroskopickému průzkumu povrchových úprav byly podrobeny vzorky barevných vrstev a povrchové části štuků, případně omítek. Vzorky pocházejí ze štukové výzdoby klenby zadního prostoru kostela Nanebevzetí Panny Marie v Klokotech. Podrobný popis stratigrafie, případně materiálového složení povrchových úprav jsou uvedeny ve vyhodnocení průzkumu u snímků jednotlivých nábrusů výše.  Na fragmentech štuku plněného křemičitým pískem je přítomna další štuková vrstva nebo silný nátěr obsahující převážně ostrohranná zrna dolomitu. Lze předpokládat, že bylo k přípravě obou vrstev použito bílé vzdušné vápno. Nelze zcela vyloučit přítomnost malého přídavku sádry v povrchové štukové vrstvě s dolomitem, ani případné hydraulické vlastnosti vápenného pojiva.  Z průzkumu vyplývá přítomnost mnoha fází výtvarného zpracování povrchu štukové výzdoby. Obecně lze shrnout, že je barevnost povrchových úprav omezena na světlé (bílá, béžová), zelené, modré, případně okrové odstíny. Zlacení je provedeno zlatem, lze předpokládat plátkovým, na žlutém podkladu. Jedná se o nejstarší dochovanou povrchovou úpravu v místě vrcholu horní výseče klenby (7748-V4). Materiálovému průzkumu elektronovou mikroskopií s prvkovou analýzou byly podrobeny pouze vybrané barevné vrstvy, v nichž byly identifikovány následující pigmenty, případně plniva:  Bílá (popř. transparentní bezbarvá): uhličitan vápenatý, olovnatá běloba, křemenná zrna, sádrovec, titanová běloba, bílá hlinka  Žlutá: okr, možný žlutý olovnatý pigment  Červená: červená hlinka  Modrá: zrna smaltu pravděpodobně odbarvená (degradovaná)  Zelená: zem zelená, zelený blíže nespecifikovaný měďnatý pigment  Černá: uhlíkatá čerň |

|  |
| --- |
| **Fotodokumentace analýzy** |
|  |