|  |  |
| --- | --- |
| **Archivní číslo vzorku** | 7753 |
| **Odběrové číslo vzorku** | VM2 |
| **Pořadové číslo karty vzorku v databázi** | 1922 |
| **Místo** | Klokoty |
| **Objekt** | Kostel NENEBEVZETRÍ P. M., nástěnná malba uvnitř zrcadel |
| **Místo odběru popis** |  |
| **Místo odběru foto** |  |
| **Typ díla** | Nástěnná malba |
| **Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)** | Omítka |
| **Datace objektu** |  |
| **Zpracovatel analýzy** | Lesniaková Petra |
| **Datum zpracování zprávy k analýze** | 22. 1. 2015 |
| **Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv** | 2015\_34 |

|  |
| --- |
| **Výsledky analýzy** |
| **Vyhodnocení průzkumu**        V odebraném vzorku nebyl přítomen úlomek se základním materiálem (povrch omítky) a kompletním souvrstvím povrchových úprav (barevných vrstev). Z úlomků vzorku byly připraveny dva nábrusy kvůli zachycení maximálního počtu odebraných vrstev. Nábrus s označením 7753A zachycuje svrchní část omítky nebo nátěru s červenou vrstvou 1, na nábrusu 7753B jsou zachyceny barevné vrstvy následující po bílé vrstvě 0.  Z průzkumu vyplývá, že se na povrchu omítky (vrstva 0) nachází červená vrstva 1. Na červené vrstvě jsou přítomny vrstvy malby 2, 3, jejichž vzhled i složení jsou obdobné, vrstva 3 je obohacena o červenou hlinku a patrně také okr. Následují fragmenty přemalby, vrstvy 4. V barevných vrstvách nebyly zaznamenány pigmenty nebo plniva, na základě jejichž přítomnosti by bylo možné vrstvy zařadit do určitého období vzniku.  **Závěr**  Mikroskopickému průzkumu povrchových úprav byly podrobeny vzorky nástěnné malby nanesené na vrstvu omítky nebo bílého nátěru. Vzorky pocházejí z malby zrcadla centrálního výjevu, který se nalézá na klenbě zadního prostoru kostela Nanebevzetí Panny Marie v Klokotech. Detailní popis stratigrafie vzorků, případně materiálového složení vybraných vrstev je uveden v části výsledků průzkumové zprávy se snímky nábrusů vzorků.  **Vzorek 7752 (VM1) – Panna Maria, pokrývka hlavy:**  Na nábrusu nebyly zachyceny předpokládané dvě fáze modré malby. Na povrchové části omítky nebo bílém nátěru byly zaznamenány nejprve fragmenty tenké hnědo-červené vrstvy. Může se jednat o fragmenty starší malby nebo její části, u níž lze předpokládat, že nebyla zhotovena technikou fresky. Následuje modrá přemalba, která vzhledem k přítomnosti zinkové běloby pravděpodobně nemohla vzniknout dříve než ve druhé čtvrtině 19. stol (širší použití od 1834) [[1]](#footnote-1).  **Vzorek 7753 (VM2) – světlá část pozadí (nebe), pravý horní roh výjevu:**  Na povrchové části omítky nebo bílém nátěru je přítomna nejprve červená vrstva, následuje zelená malba sestávající ze dvou barevných vrstev. Předpokládaná červená vrstva patrně podmalba nebyla zhotovena ve fresce. Následují fragmenty přemalby. V barevných vrstvách nebyly zaznamenány pigmenty nebo plniva, na základě jejichž přítomnosti by bylo možné vrstvy zařadit do určitého období vzniku.  **Vzorek 7754 (VM3) – červené roucho Panny Marie, levý dolní roh**:  Na povrchu omítky nebo bílém nátěru je zachycen fragment červené malby pravděpodobně složené ze dvou vrstev, malba nebyla zhotovena v technice fresky. Následuje souvislá vrstva 2 červené přemalby se zinkovou bělobou, přemalba tedy nevznikla dříve než ve druhé čtvrtině 19. stol1.  **V barevných vrstvách byly identifikovány následující pigmenty, případně plniva:**  Bílá (popř. bezbarvá): uhličitan vápenatý, olovnatá běloba, křemenná zrna, sádrovec  Žlutá: okr  Červená: červená hlinka, suřík, rumělka  Modrá: ultramarín  Zelená: zem zelená  Černá: uhlíkatá čerň |

|  |
| --- |
| **Fotodokumentace analýzy** |
|  |

1. Šimůnková E., Bayerová T. Pigmenty. STOP. Praha 2014. ISBN 978-80-86657-17-2. [↑](#footnote-ref-1)