| Archivní číslo vzorku | 9221 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | V1 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1947 |
| Místo | Bánská Štiavnica |
| Objekt | PRAPOR, oboustranně malované plátno s motivem SV. FLORIÁNA |
| Místo odběru popis | Evidenční číslo; Označení, lokalizace, popis. 9221 / V1; Podkladové plátno maľby, odber na hornom leme maľby. 9222 / V2; Červené plátno cechovej zástavy, odber při poškodenom mieste na hornom okraji cechovej zástavy. 9223 / V3; Červený pigment, odber z narušeného povrchu maľby v mieste oblečenia sv.Floriána. 9224 / V4; Stratigrafia farebných vrstiev a určenie druhu zlátenia. 9225 / V5; Modrý pigment, odber z brnenia sv.Floriána. 9226 / V6; Určenie techniky maľby na základe použitého pojiva farebnej vrstvy, vzorka nebola odobratá z maľby, ale vybratá z odpadnutých častí maľby-nedá sa definovať miesto odberu. 9227 / V7; Podkladové plátno maľby, odber na hornom leme maľby. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla |  |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Textil |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Lesniaková Petra |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 14. 6. 2018 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2018_12 |

Výsledky analýzy

Vlákninové složení plátna pod malbou - Shrnutí: Vzorek vykazoval mikroskopické znaky charakteristické pro lýková vlákna. S roztokem fluoroglucinu nedošlo k barevným změnám. Vzorek se zbarvil po kontaktu s Herzbergovým barvivem vínově. Z uvedeného vyplývá, že bylo plátno zřejmě zhotoveno ze lnu. Závěr Předmětem průzkumu byly vzorky odebrané z malby na plátnu s motivem sv. Floriána osazeném na červeném plátnu praporu. Průzkum byl zaměřen na stratigrafii a složení malby (vzorky 9223/V3, 9224/V4, 9225/V5, 9226/V6). Dále bylo zkoumáno vlákninové složení podložek, tedy plátna pod malbu (vzorek 9221/V1) a červeného plátna praporu (9222/V2, 9227/V7). K průzkumu byly využity metody světelné/optické mikroskopie a skenovací elektronové mikroskopie s prvkovou mikroanalýzou (SEM/EDX). Vlákninové složení bylo stanoveno na základě mikroskopického zkoumání a vybarvovací zkoušky Helzbergovým činidlem. Organické látky byly analyzovány metodou infračervené spektrometrie s Fourierovou transformací (FTIR) a pomocí mikrochemických reakcí selektivních pro lipidy, polysacharidy a proteiny. Z průzkumu vyplynulo, že je plátno pod malbou (vzorek 9221/V1) vyrobeno z lýkových vláken, nejpravděpodobněji ze lněných. Červené plátno praporu je vlněné (vzorky 9222/V2, 9227/V7). Zjednodušeně lze shrnout, že odebrané vzorky většinou sestávaly z vláken plátna, podkladových vrstev a vrstev malby. Z průzkumu složení a stratigrafie vzorků vyplynula přítomnost podkladových béžových a posléze většinou tmavých vrstev obsahujících převážně uhličitan vápenatý, případně dolomit. Na těchto vrstvách se většinou vyskytovala zřejmě podkladová tmavá a světlejší našedlá nebo namodralá vrstva, ve které byla kromě částic uhličitanu vápenatého a dolomitu zaznamenána také olovnatá běloba. Dále lze zjednodušeně shrnout, že následovaly barevné vrstvy malby a v některých případech podkladové žluto-okrové vrstvy nesoucí plátkové zlato (9224/V4, 9226B/V6). Detailní popisy složení a stratigrafie vrstev jsou uvedeny u snímků nábrusů jednotlivých vzorků v části výsledků průzkumu výše. V Příloze III na konci dokumentu je uvedena přehledová tabulka výsledků stratigrafického průzkumu. V analyzovaných vzorcích byly identifikovány proteiny, polysacharidy a lipidy, zřejmě vysychavé oleje. Přítomnost ostatních organických látek nebyla také vzhledem k předpokládanému vzniku malby zjišťována.

Fotodokumentace analýzy