| Archivní číslo vzorku | 5948 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | 1 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 196 |
| Místo | Hradec Králové |
| Objekt | Kaplička Na Rožmberku |
| Místo odběru popis | Vzorek; Popis. Vz. č. 1 (5948); inkarnát figury. Vz. č. 2 (5949); odebráno z klenby. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla |  |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) |  |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Kolinkeová Blanka |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 13. 6. 2010 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2010_10 |

Výsledky analýzy

Statigrafie barevných vrstev a prvkové složení: Vzorek č. 1 (5948) Obr. č. 1: Bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x. Obr. č. 2: Po excitaci modrým světlem, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x. Obr. č. 3: Po excitaci UV světlem, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x. Obr. č. 4:Fotografie z elektronového mikroskopu. 0. vrstva; silná bílá vrstva obsahující rozměrná transparentní zrna REM-EDS: Ca, menší množství Si vápenná malta, na povrchu patrná vápenná kůže, křemenné plnivo. 1. vrstva; bílá vrstva REM-EDS: Ca prchavý vápenný nátěr. 2. vrstva; červená vrstva, na povrchu lokálně černá vrstvička REM-EDS: Ca, malé množství Si, Al, Fe vápenná vrstva s obsahem železitého okru; na povrchu je lokálně přítomen blíže nespecifikovaný druh organické černě (černá linka v kresbě?). 3. vrstva; bílý nátěr REM-EDS: Ca, stopově Si, Al vápenný nátěr povrch je ošetřen tenkým nátěrem organické látky. Výsledky mikrochemických testů: Vzorek; Důkaz vysýchavých olejů; Důkaz bílkovin. Vzorek č. 1 (5948); +; -. Vzorek č. 2 (5949); +; +. Vzorek obsahuje velké množství ++, Vzorek obsahuje malé množství +, vzorek neobsahuje -. Obr. č. 9: Srovnání naměřeného infračerveného spektra výluhu vzorku č. 2 se spektrem některých olejů. Modré spektrum – vzorek; červené spektrum – glycerolestery přírodních mastných kyselin C12 – C22. Závěr: Z provedených analýz vyplývá, že se v obou případech jedná o malbu na vápenný podklad. V obou vzorcích byla prokázána přítomnost olejů. Není možno s jistotou říct, ve které vrstvě se oleje nacházejí, ale s největší pravděpodobností byly použity jako pojivo barevné vrstvy. Ve vzorku č. 2 byla taktéž prokázána přítomnost bílkovin, které mohly být přidány do modré vrstvy spolu s azuritem kvůli stabilizaci tohoto méně stálého pigmentu. Okrová i modrá vrstva byly pravděpodobně naneseny společně.

Fotodokumentace analýzy