| Archivní číslo vzorku | 9233 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | Vz.3 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 1966 |
| Místo | Pardubice, Východočeská galerie |
| Objekt | Malba F. MATOUŠKA |
| Místo odběru popis |  |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Obraz |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Papír |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Lesnikaková Petra |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 19. 7. 2018 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2018_13 |

Výsledky analýzy

- Shrnutí: - Vzorek se zbarvil po kontaktu s Herzbergovým činidlem modře. Vlákna měla znaky charakteristické pro buňky dřeva. Dále se ve vzorku v menším množství vyskytovala vínově zbarvená vlákna se znaky charakteristickými pro lýková vlákna (např. len, konopí). Z uvedeného vyplývá, že je papírová podložka z dřevné buničiny a obsahuje menší množství lýkových vláken. Závěr Předmětem průzkumu byly vzorky odebrané z malby na papíru od Františka Matouška. Vlastníkem obrazu je Východočeská galerie v Pardubicích. Průzkum byl zaměřen na vlákninové složení papíru (vzorek 9233/Vz.3.), identifikaci pojiva malby (vzorek 9231/Vz.1., 9232/Vz.2.) a materiálu adheziva sololitového podlepu (vzorky 9234/Vz.4., 9235/Vz.5). K průzkumu byly využity metody optické mikroskopie, infračervené spektrometrie a mikrochemické reakce. Vlákninové složení papíru bylo stanoveno na základě mikroskopického zkoumání a vybarvovací zkoušky Helzbergovým činidlem. - Lze předpokládat, že podložka malby je z dřevné buničiny, která obsahuje menší množství lýkových vláken. Z průzkumu vyplynulo, že je adhezivum sololitového podlepu na proteinové bázi. Nepodařilo se zjistit složení pojiva malby, pouze to, že malba zřejmě obsahuje lipidy.

Fotodokumentace analýzy