| Archivní číslo vzorku | 6083 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | 1 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 200 |
| Místo | Svitavy |
| Objekt | Langrova vila, dveře, okna |
| Místo odběru popis | Vzorek; Popis. Vz. č. 1 (6083); úprava dřeva – hlavní vchodové dveře. Vz. č. 2 (6084); úprava dřeva – vchodové dveře. Vz. č. 3 (6085); bílá úprava dřeva – rám okna. Vz. č. 4 (6086); bílá úprava dřeva – rám okna. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla |  |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) |  |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Kolinkeová Blanka |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 6. 10. 2010 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2010_13 |

Výsledky analýzy

Statigrafie barevných vrstev a prvkové složení: Vzorek č. 1 (6083) Obr. č. 1: Bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x. Obr. č. 2: Bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x. Obr. č. 3: Po excitaci modrým světlem, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x. Obr. č. 4: Po excitaci UV světlem, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x. 0. vrstva; dřevěný podklad. 1. vrstva; silná černá vrstva. 2. vrstva; hnědo-fialový nátěr. 3. vrstva; vrstva lazurného nátěru organická vrstvička – pravděpodobně vrstva laku. 4. vrstva; silná vrstva narůžovělého nátěru.

Fotodokumentace analýzy