|  |  |
| --- | --- |
| **Archivní číslo vzorku** | 6084 |
| **Odběrové číslo vzorku** | 2 |
| **Pořadové číslo karty vzorku v databázi** | 201 |
| **Místo** | Svitavy |
| **Objekt** | Langrova vila, dveře, okna |
| **Místo odběru popis** | |  |  | | --- | --- | | **Vzorek** | **Popis** | | Vz. č. 1 (6083) | úprava dřeva – hlavní vchodové dveře | | Vz. č. 2 (6084) | úprava dřeva – vchodové dveře | | Vz. č. 3 (6085) | bílá úprava dřeva – rám okna | | Vz. č. 4 (6086) | bílá úprava dřeva – rám okna | |
| **Místo odběru foto** |  |
| **Typ díla** |  |
| **Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)** |  |
| **Datace objektu** |  |
| **Zpracovatel analýzy** | Kolinkeová Blanka |
| **Datum zpracování zprávy k analýze** | 6. 10. 2010 |
| **Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv** | 2010\_13 |

|  |
| --- |
| **Výsledky analýzy** |
| **Statigrafie barevných vrstev a prvkové složení:**  **Vzorek č. 2 (6084)**    Obr. č. 5: Bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 50x.    Obr. č. 6: Po excitaci modrým světlem, fotografováno při zvětšení mikroskopu 50x.    Obr. č. 7: Po excitaci UV světlem, fotografováno při zvětšení mikroskopu 50x.   |  |  | | --- | --- | | 1. vrstva | silná světle okrová vrstva s hrubšími zrnky silikátového plniva  probarveno pravděpodobně železitým okrem | | 2. vrstva | světle okrová vrstva – pravděpodobně se však jedná o součást spodnější vrstvy, nehomogenním promísením plniva s pojivem v této vrstvě došlo k optickému oddělení dvou vrstev | | 3. vrstva | tmavě okrová až světle hnědá vrstva | | 4. vrstva | světle okrový / žlutý nátěr | | 5. vrstva | lokální hrubá bílá vrstva | | 6. vrstva | světle hnědý nátěr | | 7. vrstva | tmavě hnědý nátěr | |

|  |
| --- |
| **Fotodokumentace analýzy** |
|  |