| Archivní číslo vzorku | 6085 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | 3 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 202 |
| Místo | Svitavy |
| Objekt | Langrova vila, dveře, okna |
| Místo odběru popis | Vzorek; Popis. Vz. č. 1 (6083); úprava dřeva – hlavní vchodové dveře. Vz. č. 2 (6084); úprava dřeva – vchodové dveře. Vz. č. 3 (6085); bílá úprava dřeva – rám okna. Vz. č. 4 (6086); bílá úprava dřeva – rám okna. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla |  |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) |  |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Kolinkeová Blanka |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 6. 10. 2010 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2010_13 |

Výsledky analýzy

Statigrafie barevných vrstev a prvkové složení: Vzorek č. 3 (6085) Obr. č. 8: Bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 50x. Obr. č. 9: Po excitaci modrým světlem, fotografováno při zvětšení mikroskopu 50x. Obr. č. 10: Po excitaci UV světlem, fotografováno při zvětšení mikroskopu 50x. 0. vrstva; dřevěný podklad. 1. vrstva; silná hnědá vrstva. 2. vrstva; silná bílá vrstva. 3. vrstva; slabý okrový / světle hnědý nátěr na povrchu vrstvička nečistot. 4. vrstva; bílý nátěr s obsahem zinečnaté běloby. 5. vrstva; lazurní nátěr – pravděpodobně olejový nátěr. 6. vrstva; okrový / světle hnědý nátěr. 7. vrstva; tmavší hnědý nátěr. 8. vrstva; bílá vrstva. 9. vrstva; silná vrstva slonovinové barvy – obsahuje zinečnatou bělobu. 10. vrstva; silná bílá vrstva nanesená ve třech krocích – vysoký obsah zinečnaté běloby.

Fotodokumentace analýzy