|  |  |
| --- | --- |
| **Archivní číslo vzorku** | 6086 |
| **Odběrové číslo vzorku**  | 4 |
| **Pořadové číslo karty vzorku v databázi** | 203 |
| **Místo** | Svitavy |
| **Objekt** | Langrova vila, dveře, okna |
| **Místo odběru popis** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Vzorek** | **Popis** |
| Vz. č. 1 (6083) | úprava dřeva – hlavní vchodové dveře |
| Vz. č. 2 (6084) | úprava dřeva – vchodové dveře |
| Vz. č. 3 (6085) | bílá úprava dřeva – rám okna |
| Vz. č. 4 (6086) | bílá úprava dřeva – rám okna |

 |
| **Místo odběru foto** |  |
| **Typ díla** |  |
| **Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)** |  |
| **Datace objektu** |  |
| **Zpracovatel analýzy** | Kolinkeová Blanka |
| **Datum zpracování zprávy k analýze** | 6. 10. 2010 |
| **Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv**  | 2010\_13 |

|  |
| --- |
| **Výsledky analýzy** |
| **Statigrafie barevných vrstev a prvkové složení:****Vzorek č. 4 (6086)** Obr. č. 11: Bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x. Obr. č. 12: Po excitaci UV světlem, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. vrstva  | silná béžový vrstva – vysoký podíl organického pojiva  |
| 2. vrstva  | silný bílý nátěr – vysoký podíl organického pojiva  |

 |

|  |
| --- |
| **Fotodokumentace analýzy** |
|  |