| Archivní číslo vzorku | 5925 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | 1 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 204 |
| Místo | Lázně Bohdaneč |
| Objekt | Kašna |
| Místo odběru popis | Vzorek; Popis. Vz. č. 1 (5925); jemnozrnný kámen s okrově zbarveným povrchem, na povrchu patrné biologické napadení – vzorek odebrán z povrchu dříku kašny u venkovního bazénu v areálu lázní. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla |  |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) |  |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Kolinkeová Blanka |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 4. 5. 2010 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2010_14 |

Výsledky analýzy

### Statigrafie barevných vrstev a prvkové složení: ### Vzorek č. 1 (5643) Obr. č. 1: Bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 10x. Obr. č. 2: Bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 20x. Obr. č. 3: Bílé dopadající světlo,, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x – detail povrchu. Obr. č. 4: Bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x – detail povrchu. 0. vrstva; Křemenný podklad – jemnozrnný pískovec. B vrstva; Vrstva biologického znečištění (řasy) v hloubce 1,5 – 3 mm pod povrchem. 1. vrstva; Tmavě okrová až oranžová vrstva nátěru. 2. vrstva; Vrstvička nečistot a řas. Závěr: Na podkladu jemnozrnného silikátu byla pod optickým mikroskopem v dopadajícím světle prokázána přítomnost barevné povrchové úpravy. Barevně se jedná o tmavší odstín okru, který však může být vlivem vlhkosti a světla v průběhu času značně posunut na stupnici barevné škály. Na povrchu barevné úpravy je vrstva nečistot a biologického porostu. Dále byla u vzorku zjištěna přítomnost řas v pórovitém systému kamene v hloubce 1,5 až 3 mm pod povrchem.

Fotodokumentace analýzy