| Archivní číslo vzorku |  |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | 5 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 2048 |
| Místo | Litomyšl, Kostel Povýšení sv. Kříže |
| Objekt | Obraz JEŽÍŠ PŘED PILÁTEM, J. Cerenghetti |
| Místo odběru popis |  |
| Místo odběru foto | g |
| Typ díla | Obraz |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Textil |
| Datace objektu | 1773 |
| Zpracovatel analýzy | Bayer Karol |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 30. 3. 2018 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2018_26 |

Výsledky analýzy

Textilní vlákna vykazují typické znaky lnu nebo konopí (kolínka, podélné rýhování), vínově červené zbarvení po reakci s Herzbergovým činidlem i lokální vínově červené zbarvení po reakci s roztokem fluoroglucínu. S vysokou pravděpodobností lze předpokládat, že pro zhotovení textilní podložky bylo použito konopí. *

Fotodokumentace analýzy