| Archivní číslo vzorku |  |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | 3 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 2051 |
| Místo | Litomyšl, Kostel Povýšení sv. Kříže |
| Objekt | Obraz PŘIJMUTÍ KŘÍŽE, J. Cerenghetti |
| Místo odběru popis |  |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Obraz |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Textil |
| Datace objektu | 1773 |
| Zpracovatel analýzy | Bayer Karol |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 30. 3. 2018 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2018_27 |

Výsledky analýzy

## Metody průzkumu: - optická mikroskopie v dopadajícím a procházejícím světle (mikroskop Nikon Optiphot 2-Pol) - rastrovací elektronová mikroskopie s energo-disperzní analýzou (elektronový mikroskop Tescan MIRA 3 s analyzátorem Bruker Quantax) - mikrochemické reakce – určení přítomnosti a typu přírodních pojiv ## Popis metodiky analýz: - stratigrafie barevných vrstev – vzorek byl zalit do dentální pryskyřice Spofacryl; příčný řez vzorku byl upraven broušením a leštěním; nábrus byl zkoumán optickým mikroskopem v dopadajícím viditelném, modrém a UV světle - zjištění prvkového složení v jednotlivých vrstvách bylo provedeno na nábrusu pomocí rastrovací elektronové mikroskopie s energo-disperzní analýzou (plošná i bodová analýza) - určení typu použitého pojiva bylo provedeno přímo na úlomcích vzorku pomocí mikrochemických důkazových reakcí - identifikace vlákninového složení textilní podložky pomocí optické mikroskopie po rozvláknění v destilované vodě a vybarvení Herzbergovým činidlem a roztokem fluoroglucínu

Fotodokumentace analýzy