| Archivní číslo vzorku | 7607a,b |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku |  |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 2063 |
| Místo | Litomyšl, SZ |
| Objekt | Vstupní věž pivovaru, západní stěna, kámen, sgrafito |
| Místo odběru popis |  |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Sgrafito |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Omítka |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Lesniaková Petra |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 29. 7. 2014 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2014_50 |

Výsledky analýzy

Materiálový průzkum a stratigrafie Závěr K mikroskopickému průzkumu byly dodány vzorky odebrané z okenního sloupku západní fasády pivovaru zámku v Litomyšli. Úlomky obsahují základní materiál sloupku - úlomek červené (7618) a béžové horniny 7619), dále fragmenty souvrství povrchových úprav nacházejících se na hornině červeného odstínu (7607) a světle šedého tmelu (7608). Dále byl k průzkumu složení a stratigrafie povrchových úprav dodán vzorek omítky (7617) odebrané z předpokládané renesanční sgrafitové výzdoby s povrchovými úpravami. Výsledky průzkumů lze stručně shrnout do následujících odstavců. Vzorky odebrané z kamenného okenního sloupku - hornina červeného (7619) a béžového (7618), odstínu obsahuje jemnozrnné kamenivo s křemennými zrny a zrny různých silikátů, hmota kameniva je pojena vápenatým pórovým nebo výplňovým tmelem, ve kterém nebyly pozorovány schránky mikroorganismů, svým složením, velikostí i tvarem zrn jsou studované úlomky hornin srovnatelné, - nejstarší dochovanou povrchovou úpravou zaznamenanou na povrchu horniny vzorku 7607 je bílá vrstva 1, na které byl patrně zaznamenán fragment načervenalé vrstvy 2, následují vrstvy bílých a zejména okrových až hnědých odstínů, - většina povrchových úprav nacházejících se na hornině červeného odstínu vzorku 7608 s výjimkou kamenivem plněné bílé vrstvy 5 (pravděpodobně tmel) obsahuje značné množství síranu vápenatého, který mohl vzniknout buď přeměnou uhličitanových složek, nebo kumulací solí ve vrstvě, případným zdrojem mohou být použité materiály (cement), - v mnohých z povrchových úprav (vrstvy 4-7 vzorku 7607) i pojivu tmelu (pravděpodobně vrstva 5 vzorku 7607, vrstva 0 vzorku 7608) byly zaznamenány slínkové částice, indikující, že vrstvy obsahují cement. Vzorek sgrafitové výzdoby - omítka (7617) obsahuje zejména křemenná a silikátová zrna kameniva, pojivo je složeno z uhličitanu vápenatého, dále se v pojivu vyskytuje vysoký podíl křemíku, pocházející pravděpodobně zejména z organokřemičitanového konsolidantu, na povrchu omítky se nachází nesouvislá bílá vrstva intonaka, následuje tenká bílá intonaková vrstva obsahující organickou látku, okrová vrstva probarvená železitými pigmenty a další silná nesouvislá bílá intonaková vrstva. Všechny barevné vrstvy jsou pravděpodobně pojeny vápnem, v jejich složení se projevuje organokřemičitý konsolidant použitý při restaurování.

Fotodokumentace analýzy