| Archivní číslo vzorku | 6734 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | Jv9 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 2076 |
| Místo | Praha, Juditina věž při Karlově mostě |
| Objekt | Románský reliéf na Juditině věži |
| Místo odběru popis |  |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Zdivo |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Kámen |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Bayer Karol |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 24. 4. 2013 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2013_18 |

Výsledky analýzy

Shrnutí: Základní hmota maltoviny je tvořena prakticky výlučně síranem vápenatým, jedná se tedy o sádrovou maltovinu. Neobsahuje žádné kamenivo nebo plnivo, co je v případě sádrových maltovin velmi časté. Na povrchu je hnědo-okrová barevná vrstva, která je pigmentovaná hlavně zemitými pigmenty (okry). Zjištění stavu reliéfu metodou ultrazvukové transmise Výsledky měření: V tabulce je uvedeno místo měření, naměřený čas t, tkor (naměřený čas po odečítaní korekce pro danou frekvenci), směr měření, vzdálenost d pro dané měření a rychlost ultrazvukového signálu v. Směry měření jsou udávány z hlediska čelního pohledu na měřený objekt: lp – horizontálně zleva doprava (nebo naopak); pz – horizontálně zpředu dozadu (nebo naopak); vv – vertikálně. Zkratky v poznámkách souvisejí s amplitudou nebo tvarem signálu: vzas – výrazně zeslabená amplituda signálu, zas – zeslabená amplituda signálu, ds – deformovaný signál. Neměřitelný signál je v tabulce označen zkratkou ns (neměřitelný signál). Tab.1. Výsledky měření Vyhodnocení výsledků měření ultrazvukovou transmisí: Cílem měření bylo zjištění aktuálního stavu jednotlivých částí reliéfu a lokalizace případných poškození. Klečící postava Naměřené hodnoty rychlostí UZ se pohybují v rozmezí od 1,97 km/s po 3,22 km/s (i po zahrnutí výsledků měření na hlavě), průměrná rychlost pro měření na postavě bez započtení měření na hlavě (pozdější doplněk) a měření na místech s potenciálními poškozeními je 2,79 km/s. Průměrná rychlost měření na hlavě (pozdější doplněk) je 2,50 km/s. Profil rychlostí UZ je vyrovnaný, měřením nebyla zjištěna případná korozní zóna na povrchu horniny. Na několika místech lze předpokládat přítomnost prasklin nebo nehomogenních vrstev v hornině – lokálně v místech napojení doplňku hlavu na tělo postavy; levé předloktí; levé chodidlo a mezi levým kolenem a zadní částí postavy. Celkově lze stav této části reliéfu hodnotit jako poměrně dobrý. Trůnící postava Naměřené hodnoty rychlostí UZ se pohybují v rozmezí od 1,92 km/s po 3,49 km/s, průměrná rychlost je 2,75 km/s, co je rychlost velmi blízká průměrné rychlosti zjištěné na klečící postavě. Profil rychlostí UZ je i v tomto případě vyrovnaný a měřením nebyla zjištěna případná korozní zóna na povrchu horniny. Případná poškození nebo přítomnost nehomogenních vrstev v hornině lze podle výsledků měření očekávat v bloku kamene pod koleny trůnící postavy. Celkově lze podobně jako v případě klečící postavy hodnotit stav této části reliéfu jako poměrně dobrý. Bloky v nice Měření bylo provedeno pouze jako srovnávací s cílem zjistit, zda byl použitý podobný nebo odlišný typ horniny jako na samotném reliéfu. Naměřené hodnoty rychlostí UZ se pohybují v rozmezí od 3,16 km/s po 4,28 km/s. Průměrná rychlost je 3,71 km/s a lze téměř s jistotou tvrdit pro bloky v nice byl použitý odlišný typ nebo jiná varieta horniny jako pro zhotovení reliéfu.

Fotodokumentace analýzy