| Archivní číslo vzorku | 5795 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | Vz.č.1 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 211 |
| Místo | Litomyšl |
| Objekt | Kaple sv. Anny, hřbitov |
| Místo odběru popis | Vzorek; Popis. Vz. 2P (5774); Vnější strana dveří presbytáře. Vz. 4P (5775); Vnitřní strana dveří presbytáře. Vz. 5P (5776); Lišta z vnější strany dveří presbytáře. Vz. 2A (5777); Vnější strana dveří z levé apsidy. Vz. 3A (5778); Vnitřní strana dveří z levé apsidy. Vz. 4A (5779); Vnitřní strana dveří z levé apsidy. Vz. č. 1 (5795); Vnější strana pravého křídla hlavních vchodových dveří – ztmavlý nátěr u pantů. Vz. č. 2 (5796); Vnější strana pravého křídla hlavních vchodových dveří – vrchní část lišty. Vz. č. 3 (5797); Hlavní vchodové dveře – hnědý nátěr na vnitřní straně. Vz. č. 4 (5798); Dveře pod kruchtou vpravo – hrana ze strany do místnosti. Vz. č. 5 (5799); Dveře na kruchtě vlevo – vnější strana u zámku dveří. Vz. č. 6 (5800); Dveře na kruchtě vlevo – vnitřní strana u zámku dveří. Vz. č. 7 (5801); Venkovní strana dveří v pravém rohu kostela. ## * Pozn. Všechna určení stran jsou brána vůči hlavním vchodovým dveřím, čili stojí-li pozorovatel směrem k oltáři. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla |  |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) |  |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Kolinkeová Blanka |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 2010 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2010_15 |

Výsledky analýzy

### Statigrafie barevných vrstev a prvkové složení: - Vzorek Vz.č.1 (5795) - Hlavních vchodové dveře - fotografie se zaznačením míst odběrů vzorků - Vnější strana; - Vnitřní strana. - Obr. č. 24: Bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x. Obr. č. 25: Po excitaci modrým světlem, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x. Obr. č. 26: Po excitaci UV světlem, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x. Obr. č. 27:Fotografie z elektronového mikroskopu. 0. vrstva; dřevěný podklad s vysokým podílem organického nátěru. 1. vrstva; vrstva organického nátěru. 2. vrstva; silný nátěr okrové barvy s obsahem načervenalých a bezbarvých zrnek. REM-EDS: Si, Al, Fe, stopově Ca, Mg, Na. nátěr obsahující železité okry, příměs křemičitanů. 3. vrstva; vrstvička nečistot;. povrch pravděpodobně znovu ošetřen organickým nátěrem. ### Výsledky mikrochemických testů: Vzorek; Důkaz vysýchavých olejů; Důkaz bílkovin; Důkaz gum. Vzorek 2P (5774); ++; -; ++. Vzorek 3P; +; +; +. Vzorek 4P (5775); ++; +; ++. Vzorek 4A (5779); ++; -; -. Vzorek č. 1 (5795); ++; +; -. Vzorek č. 2 (5796); ++; ++; -. Vzorek č. 3 (5797); ++; ++; -. Vzorek č. 4 (5798); +; +; ++. Vzorek č. 5 (5799); ++; -. Vzorek č. 7 (5801); ++; +. Vzorek 1AL; +; -; ++. Vzorek obsahuje velké množství ++, Vzorek obsahuje malé množství +, vzorek neobsahuje -. Závěr: S největší pravděpodobností byly téměř všechny dveře (kromě dveří na kruchtě) původně ošetřeny pouze organickým nátěrem. Vzhledem k množství organických pojiv ve vzorcích nelze přesně definovat charakter původního nátěru. Sekundárně pak na takto ošetřený povrch byly nanášeny další nátěry a to s jistým odstupem času vzhledem k nánosu nečistot na původním organickém nátěru.

Fotodokumentace analýzy