| Archivní číslo vzorku | 6105 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | 2 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 226 |
| Místo | Koclířov |
| Objekt | Křížová cesta I+X |
| Místo odběru popis | Vzorek; Popis. Vz. č. 1 (6104); modrá z pláště centrální figury (spodní vrstva zlato?), sokl č. I. Vz. č. 2 (6105) A+B – rozlomený; rám nápisové kartuše – zelená (spodní vrstva zlato?), reliéf č. X. A= bez zlata, posloupnost vrstev; B= se zlatem chybí některé vrstvy. Vz. č. 3 (6106); Nimbus Krista (více vrstev), reliéf č. X. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Nástěnná malba |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Omítka |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Kolinkeová Blanka |
| Datum zpracování zprávy k analýze | - 12. 2010 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2010_18 |

Výsledky analýzy

### Statigrafie barevných vrstev a prvkové složení: - Vzorek č. 2 (6105) A – část rozlomeného vzorku bez souvislé vrstvy zlata Obr. č. 5: Bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 200x. B – část rozlomeného vzorku se zlatem, ale chybí vrstva 2 a 6 Obr. č. 6: Bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 200x. A Obr. č. 7: Po excitaci modrým světlem, fotografováno při zvětšení mikroskopu 200x A Obr. č. 8: Po excitaci UV světlem, fotografováno při zvětšení mikroskopu 200x. B Obr. č. 9: Po excitaci modrým světlem, fotografováno při zvětšení mikroskopu 200x. B Obr. č. 10: Po excitaci UV světlem, fotografováno při zvětšení mikroskopu 200x. Obr. č. 11: Fotografie z elektronového mikroskopu – část A. Obr. č. 12: Fotografie z elektronového mikroskopu – část B. 1. vrstva; kámený podklad. REM-EDS: Si, Pb. křemenná zrna, olovnatá běloba,. 2. vrstva; bílá vrstva. REM-EDS: Pb, C. podklad z olovnaté běloby s vysokým podílem organického pojiva. 3. vrstva; oranžová vrstva. REM-EDS: Pb, Si, Al, Fe, menší množství K, Zn, Ca. vrstva obsahující olovnatou bělobu, probarvená železitou hlinkou – žlutý podklad pod zlacení. 4. vrstva; zlatolesklá vrstvička. REM-EDS: Au. zlatá folie, na povrchu vrstvička nečistot. 5. vrstva; bílá vrstva s příměsí drobných barevných zrnek. REM-EDS: Ba, Ti, Pb, Zn, S, Si, Al, Fe. směs barytové, titanové, olovnaté a zinečnaté běloby s příměsí okru. 6. vrstva; zelená vrstva. REM-EDS: Cr, Fe, Si. vrstva obsahující zelený chromitý pigment a příměs pruské modři. ### Stanovení obsahu vodorozpustných solí (chloridů, dusičnanů, síranů) ve vzorcích odebraných z ... Vzorky k analýze: K analýze byly dodány dva vzorky označené zadavatelem jako: vzorek S1 – vzorek odebraný z ... vzorek S2 – vzorek odebraný z .... # Výsledky analýzy: U vzorků jsou uvedeny koncentrace v hm.% a mmol/kg. Klasifikace obsahu vodorozpustných solí byla provedena podle rakouské normy Önorm 3355-1. Hodnocení stupně zasolení dle rakouské normy Önorm 3355-1; Chloridy (%hm.); Sírany (%hm.); Dusičnany (%hm.). Nejsou nutná žádná opatření; < 0,03; < 0,10; < 0,05. Je nutné zvážit dílčí opatření; 0,03 – 0,10; 0,10 – 0,25; 0,05 – 0,15. Opatření jsou nezbytná; > 0,10; > 0,25; > 0,15. Vzorek; Chloridy (Cl-); Chloridy (Cl-); Sírany (SO42-); Sírany (SO42-); Dusičnany (NO3-); Dusičnany (NO3-). číslo; % hm.; mmol/kg; % hm.; mmol/kg; % hm.; mmol/kg. S1; 0,01; 4,01; 0,02; 1,7; 0,01; 2,2. S2; 0,01; 3,42; 0,01; 1,47; 0; 0. # Souhrn výsledků: V obou vzorcích odebraných z reliéfu byla zjištěna velmi nízká koncentrace vodorozpustných solí. Nebylo nutné provádět žádná další opatření.

Fotodokumentace analýzy