| Archivní číslo vzorku | 5964 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | O2 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 229 |
| Místo | Tismice |
| Objekt | Kostel n. p. M. |
| Místo odběru popis | 1.Odběr vzorků pro vyhodnocení obsahu vodorozpustných solí Vzorky k analýze: Vzorky byly odebrány ve střední části jižní stěny ze tří různých výšek od úrovně podlahy. vzorek Sol20/5 – vzorek odebraný z výšky 20 cm a hloubky 0 – 5 cm vzorek Sol55/3 – vzorek odebraný z výšky 55 cm a hloubky 0 – 3 cm vzorek Sol 55/6 – vzorek odebraný z výšky 55 cm a hloubky 3 – 6 cm vzorek Sol 55/8 – vzorek odebraný z výšky 55 cm a hloubky 6 – 8 cm vzorek Sol 150/3 – vzorek odebraný z výšky 150 cm a hloubky 0 – 3 cm vzorek Sol 150/6 – vzorek odebraný z výšky 150 cm a hloubky 3 – 6 cm vzorek Sol 150/10 – vzorek odebraný z výšky 150 cm a hloubky 6 – 10 cm (Výška je měřena od úrovně podlahy.) 2. Odběr vzorků pro porovnání omítek Vzorky k analýze: vzorek O1 (5963) – vzorek odebraný z hlavice prvního sloupu (směrem od východu) severního sloupořadí vzorek O2 (5964) – vzorek odebraný z omítky na stěně sousedící s prvním klenebním polem (směrem od východu) hlavní lodi vzorek O3 (5965) – vzorek odebraný z defektu ve středu druhého klenebního pole (směrem od východu) hlavní lodi |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla |  |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Omítka |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Kolinkeová Blanka |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 21. 12. 2021 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2010_19 |

Výsledky analýzy

Porovnání typů omítek na základě optické mikroskopie Vzorek O2 (5964) Obr. č. 1: Bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 10x. Obr. č. 2: Fotografie z elektronového mikroskopu. Vzorek O2 – obsahuje křemenná a silikátová zrna o průměrné velikosti 60 - 130 μm; vápenná matrix; povrch – vápenný nátěr o tloušťce 12 μm. Stanovení obsahu vodorozpustných solí (chloridů, dusičnanů, síranů U vzorků jsou uvedeny koncentrace v hm.% a mmol/kg. Klasifikace obsahu vodorozpustných solí byla provedena podle rakouské normy Önorm 3355-1. Hodnocení stupně zasolení dle rakouské normy Önorm 3355-1; Chloridy (%hm.); Sírany (%hm.); Dusičnany (%hm.). Nejsou nutná žádná opatření; < 0,03; < 0,10; < 0,05. Je nutné zvážit dílčí opatření; 0,03 – 0,10; 0,10 – 0,25; 0,05 – 0,15. Opatření jsou nezbytná; > 0,10; > 0,25; > 0,15. Vzorek; Místo; Chloridy (Cl-); Chloridy (Cl-); Sírany (SO42-); Sírany (SO42-); Dusičnany (NO3-); Dusičnany (NO3-). číslo; odběru; % hm.; mmol/kg; % hm.; mmol/kg; % hm.; mmol/kg. Sol20/5; 20/0-5; 0,01; 2,78; 0,20; 20,49; 0,00; 0,00. Sol55/3; 55/0-3; 0,04; 11,27; 0,04; 3,69; 1,35; 217,53. Sol55/6; 55/3-6; 0,03; 8,95; 0,01; 1,22; 0,94; 151,20. Sol55/8; 55/6-8; 0,02; 6,55; 0,03; 2,73; 0,96; 155,29. Sol150/3; 150/0-3; 0,05; 12,72; 0,02; 1,91; 0,92; 147,58. Sol150/60; 150/3-6; 0,05; 13,25; 0,03; 2,91; 1,17; 189,02. Sol150/10; 150/6-10; 0,05; 13,58; 0,01; 0,93; 0,99; 159,32. Souhrn výsledků: Ve všech vzorcích odebraných z portálu byla zjištěna vysoká koncentrace vodorozpustných solí. Ve většině vzorů byla zjištěna zvýšená koncentrace chloridů. Vysoká koncentrace dusičnanů téměř u všech vzorků několikanásobně převyšuje přirozený obsah anionů v nezasoleném anorganickém materiálu. Pro srovnání s citovanou rakouskou normou: přirozený obsah chloridů < 0,03 % hm., síranů v anorganických materiálech je < 0,1 % hm. a pro dusičnany koncentrace < 0,05 % hm. Sírany jsou zvýšené pouze ve vzorku Sol20/5. Na základě výsledků doporučuji provést ochranná opatření – redukce obsahu vodorozpustných solí odsolením Stratigrafie barevných vrstev a identifikace pojiva černé vrstvy B1 Obr. č. 7: Bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x. Obr. č. 8: Po excitaci modrým světlem, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x. Obr. č. 9: Po excitaci UV světlem, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x. B2 Obr. č. 10: Bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x. Obr. č. 11: Po excitaci modrým světlem, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x. Obr. č. 12: Po excitaci UV světlem, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x. Obr. č. 13: Fotografie z elektronového mikroskopu. 1. vrstva; cihlově červená vrstva. REM-EDS: Ca, Si, Al, Fe, K; zrna Si. silikátový podklad. 2. vrstva; černá vrstva. vrstva organické černi; dle podlouhlého tvaru zrn, pozorovatelného v modrém a UV světle, se pravděpodobně jedná o révovou čerň. 3. vrstva; bílá vrstva. REM-EDS: Ca. vrstva obsahující uhličitan vápenatý a silikátová zrna. Na povrchu vzorku je patrná přítomnost organické látky, kterou je možno pozorovat jak v modrém, tak v UV světle (Obr. č. 11, 12). Tato organická látka byla dále zkoumána metodou infračervené spektroskopie. Určení organické látky ze vzorku B1 a B2 – FTIR Srovnáním spekter vzorků B1 a B2 se spektrem včelího vosku byla zjištěna shoda všech spekter. Souhrn výsledků: Černá vrstva je tvořená organickou černí, s největší pravděpodobností se jedná o révovou čerň. Tato vrstva se střídá s bílou vrstvou obsahující uhličitan vápenatý, může se jednat o křídovou úpravu, která je na povrchu ošetřená včelím voskem.

Fotodokumentace analýzy