|  |  |
| --- | --- |
| **Archivní číslo vzorku** |  |
| **Odběrové číslo vzorku** | 4 |
| **Pořadové číslo karty vzorku v databázi** | 247 |
| **Místo** | Koclířov |
| **Objekt** | Reliéf křížové cesty STVI |
| **Místo odběru popis** | |  |  | | --- | --- | | **vzorek** | **popis** | | Vz. č. 1 (5860) | velký reliéf – profilovaný rám reliéfu (tmavě zelenohnědá, zlacení) | | Vz. č. 2 (5861) | velký reliéf – okraj kartuše (tmavě zelenohnědá, zlacení) | | Vz. č. 3 (5862) | velký reliéf – pozadí reliéfu (tmavě modrá?) | | Vz. č. 4 | filoména – pozadí (levý horní roh) | | Vz. č. 5 | filoména – okraj rámování | |
| **Místo odběru foto** |  |
| **Typ díla** | Fasáda |
| **Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)** | Dřevo, kámen |
| **Datace objektu** |  |
| **Zpracovatel analýzy** | Kolinkeová Blanka |
| **Datum zpracování zprávy k analýze** | 2. 1. 2011 |
| **Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv** | 2011\_5 |

|  |
| --- |
| **Výsledky analýzy** |
| Statigrafie barevných vrstev a prvkové složení **II. Filoména**  **Vzorek č. 4**  IMG_0001 kopie   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Obr. č. 13: Bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 50x.  IMG_0003  Obr. č. 14: Po excitaci modrým světlem, fotografováno při zvětšení mikroskopu 50x.  IMG_0002  Obr. č. 15: Po excitaci UV světlem, fotografováno při zvětšení mikroskopu 50x.  5755  Obr. č. 16: Fotografie z elektronového mikroskopu.   |  |  | | --- | --- | | 1. vrstva | silná bílá vrstva | | REM-EDS: Pb | | podkladová vrstva olovnaté běloby s vysokým podílem organického pojiva | | 2. vrstva | zelená vrstva | | REM-EDS: Pb, Si, Al, menší množství Ba, Fe; zrno Si, Al, Na, Fe | | směs olovnaté a barytové běloby s příměsí hlinky a zrnek silikátu | | 3. vrstva | tenká tmavě hnědá vrstvička | | REM-EDS: Pb | | vrstvička migrovaného olova – pravděpodobně přeměněný PbO2 | | 4. vrstva | bílá vrstva s příměsí drobných barevných zrnek | | REM-EDS: Ba, Ti, Pb, Zn, S, Si, Al, Fe | | směs barytové, titanové, olovnaté a zinečnaté běloby s příměsí železité hlinky | | 5. vrstva | silná cihlově červená vrstva | | REM-EDS: Zn, Ba, S, Ti, Si, menší množství Al, Cr, Fe | | směs zinkové, barytové a titanové běloby s příměsí okru a barytové žluti |   **Závěr:**  U všech vzorků je patrná pozdější přemalba původní polychromie dvěma novými vrstvami. První je vždy stejná bílá vrstva s příměsí drobných barevných zrnek, směs barytové, titanové, olovnaté a zinečnaté běloby s příměsí železité hlinky. Druhá vrstva je pak vrstva poslední barevné úpravy reliéfu. U vzorku č. 5 se původní polychromie nedochovala a pozdější barevná úprava je nanesena přímo na kameni. | |

|  |
| --- |
| **Fotodokumentace analýzy** |
|  |