| Archivní číslo vzorku | 6095 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | 2 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 273 |
| Místo | Horní Prysk |
| Objekt | Kostel sv. Petra a Pavla, reliéf Madony s Ježíškem |
| Místo odběru popis | vzorek; místo odběru vzorku – popis. Vz. č. 1 (6094a, 6094b); koruna Madony – okrová vrstva / černý povrch – z jednoho místa odebrány dva vzorky různé barevnosti. Vz. č. 2 (6095); pohledově pravý okraj pláště Madony – okrová vrstva. Vz. č. 3 (6096); roh soklíku (pohledově pravý) – okrová vrstva. Vz. č. 4 (6097); sféra – okrová vrstva. Vz. č. 5 (6098); předloktí Ježíškovy levé ruky – černý povrch. Vz. č. 6 (6099); cíp pláště přes bedra – šedý povrch. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla |  |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Omýtka |
| Datace objektu | Neuvedeno |
| Zpracovatel analýzy | Kolinkeová Blanka |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 13. 4. 2010 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2010_20 |

Výsledky analýzy

Statigrafie barevných vrstev a prvkové složení: Vzorek č. 2 (6095) Obr. č. 9: Bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 15x. Obr. č. 10: Bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 50x. Obr. č. 11: Po excitaci modrým světlem, fotografováno při zvětšení mikroskopu 50x. Obr. č. 12: Po excitaci UV světlem, fotografováno při zvětšení mikroskopu 50x. Obr. č. 13: Fotografie z elektronového mikroskopu Obr. č. 14: Fotografie z elektronového mikroskopu 1. vrstva; vrstva skládající se z jasně oranžových a lososově růžových oblastí. REM-EDS: Pb. vrstva obsahující kombinaci olovnatých pigmentů – masikot (žlutý suřík, olovnatou žluť) a minium (suřík). 2. vrstva; bílá vrstvička. REM-EDS: Ca, S. vápenný nátěr, přítomnost síry je pravděpodobně způsobena sulfatizací povrchu, na kterém je patrná i přítomnost nečistot. 3. vrstva; bílá vrstva. REM-EDS: Ca, Pb, malé množství S. vrstva uhličitanu vápenatého s příměsí olovnaté běloby; sulfatizovaný povrch. 4. vrstva; bílá až světle okrová vrstva. REM-EDS: Ca, Pb, menší množství Al, Mg, Cl. vrstva obsahující směs uhličitanu vápenatého a olovnaté běloby s příměsí silikátových zrn jako plniva. 5. vrstva; bílá vrstva. REM-EDS: Ca, menší množství S. vrstva obsahující uhličitan vápenatý částečně přeměněný na sádrovec důsledkem sulfatizace; na povrchu vrstva nečistot. 6. vrstva; světle okrová vrstva. REM-EDS: C, Ca, S, Si, Al, menší množství Fe, stopově Cl. vrstva obsahující uhličitan vápenatý, menší množství sádrovce jako důsledek sulfatizace vrstvy a příměs železité hlinky. 7. vrstva; černá vrstvička. REM-EDS: Ca, S, malé množství Si. vrstva sádry a usazených nečistot vzniklá sulfatizací 6. vrstvy. Závěr: Zbytky původní polychromie se u odebraných vzorků nalezly pouze u vzorku č. 1 (6094b) a částečně jsou patrné také u vzorku č. 2 a 3, kde je v nejspodnějších vrstvách patrná výrazná barevnost. Ve starších vrstvách a u všech ostatních vzorků již nacházíme pouze bílé či okrové vrstvy. Souvrství dvou bílých vrstev, se kterým se setkáváme u většiny vzorků (Vz. č. 1 - 5), svědčí o bílé přemalbě, která měla příměsí ultramarínu působit alabastrově bílým dojmem. Tato barevná úprava byla delší dobu vystavena venkovním podmínkám, o čemž svědčí silná sulfatizace svrchnější vrstvy, která prostupuje i do vrstvy spodní. Pozdější přemalby už se držely bílé úpravy. Okrové zabarvení i zčernalý povrch barevných úprav je způsoben silnou sulfatizací uhličitanu vápenatého, který byl hlavní složkou těchto úprav, a nánosem nečistot.

Fotodokumentace analýzy