| Archivní číslo vzorku | 5870 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | H-K |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 281 |
| Místo | Chrudim, farnost arciděkanství |
| Objekt | Socha sv. Heleny |
| Místo odběru popis | vzorek; popis. Vz. H-S (5867); spárovací malta. Vz. H-KV (5868); kamenina zevnitř drapérie, 35 cm zespodu. Vz. H-ČPK (5869); černá papírová krusta z pod levé ruky. Vz. H-K (5870); kamenina zvenčí. Vz. H-L (5871); lepidlo ze žebrování. Vz. H-ČK (5901); černá krusta. Vz. H-P; lepidlo, odběr z prstu. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | socha |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | kámen |
| Datace objektu | neuvedeno |
| Zpracovatel analýzy | Kolinkeová Blanka |
| Datum zpracování zprávy k analýze | neuvedeno |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2011_6 |

Výsledky analýzy

Statigrafie barevných vrstev a prvkové složení: Vzorek H-K (5870) Obr. č. 13: Bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 50x. Obr. č. 14: Po excitaci modrým světlem, fotografováno při zvětšení mikroskopu 50x. Obr. č. 15: Po excitaci UV světlem, fotografováno při zvětšení mikroskopu 50x. Obr. č. 16: Fotografie z elektronového mikroskopu. 1. vrstva; silná bělavá vrstva. REM-EDS: Al, Si, K, Ba. keramika. 2. vrstva; tenká světle hnědá vrstvička. REM-EDS: C, Cl, Al, Si, K, Ca, malé množství Fe. vrstva povrchové úpravy z převážné části obsahující organickou látku. Výsledky mikrochemických testů: Vzorek; Důkaz vysýchavých olejů; Důkaz bílkovin; Důkaz gum. Vzorek H-ČPK; ++; –; –. Vzorek H-ČK; ++; –; –. Vzorek H-P; +; –; –. Vzorek obsahuje velké množství ++, Vzorek obsahuje malé množství +, vzorek neobsahuje -. Určení organických složek vzorků metodou infračervené spektroskopie – FTIR Závěr: Analýzami bylo prokázáno, že socha je vyhotovena z pálené keramiky a povrchově upravena bílým nátěrem olovnaté běloby s přídavkem oleje. Olovnatá běloba se časem přeměnila na tmavý PbO2 a tak se na povrchu vytvořila černá krusta. Možná je také úprava voskem, avšak ta nebyla jednoznačné prokázána. V případě spárovací malty a lepené ze žebrování bylo zjištěno, že se jedná o sádrový tmel s obsahem oleje, který mohl být však do malty penetrován až sekundárně při povrchové úpravě sochy. Vzorek odebraný z prstu, k němuž byl přilepen kříž, se nepodařilo jednoznačně určit, nicméně s největší pravděpodobností se jedná o některý z druhů pryskyřice s malým podílem velmi jemného plniva.

Fotodokumentace analýzy