| Archivní číslo vzorku | 6340 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku |  |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 286 |
| Místo | Vizovice |
| Objekt | Zámek, nástěnná malba |
| Místo odběru popis | vzorek; popis; stanovení. Vz. č. 6340; zelená vrstva; statigrafie – optická mikroskopie. Vz. č. 6341; modrá vrstva; statigrafie – optická mikroskopie. Vz. č. 6342; oranžová vrstva; archivace. Vz. č. 6342b; oranžová vrstva; statigrafie – optická mikroskopie. Vz. č. 6343; zelená vrstva; statigrafie – optická mikroskopie. Vz. č. 6343b; žlutá vrstva; statigrafie – optická mikroskopie. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Nástěnná malba |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | Omítka |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Kolinkeová Blanka |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 16. 8. 2011 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2011_7 |

Výsledky analýzy

Výsledky chemicko-technologického průzkumu: statigrafie barevných vrstev, prvkové složení: Vzorek č. 6340 Obr. č. 1: Vzorek č. 6340 v bílém dopadajícím světle. Obr. č. 2: Po excitaci modrým světlem, zvětšení mikroskopu 100x. Obr. č. 3: Po excitaci UV světlem, zvětšení mikroskopu 100x. Obr. č. 4: Fotografie z optického mikroskopu. Obr. č. 5: Fotografie z elektronového mikroskopu. 0.; vrstva omítky; REM-EDS: zrna Si; Al, Si, Fe; Ca. obsahuje křemenná a silikátová zrna ve vápenném pojivu. 1. vrstva; bílá vrstva nanesená ve třech krocích; REM-EDS: Ca, (Si). vápenné nátěry. 2. vrstva; nesouvislá zelená vrstva, na povrchu nečistoty; REM-EDS: Cu, Pb. směs azuritu (patrně umělý) a masikotu. Závěr: Zadavatelkou bylo dodáno šest vzorků povrchových úprav omítek za účelem provedení statigrafické analýzy. Z mikroskopického pozorování vyplývá, že výmalba byla provedena v technice secco – vrstva výmalby je nanesena na vyzrálý podklad. Mikroskopicky byla pozorována srovnatelná vrstva podkladů s hrubším silikátovým plnivem a křemennými zrny u vzorků 6340 a 6341 (tento typ podkladu lze předpokládat také u vzorku 6343). Dále byly zaznamenány srovnatelné podkladní vrstvy obsahující jemné silikátové plnivo u vzorků 6342b a 6343b. Pod vrstvami barevné výmalby se nacházejí na všech vzorcích bílé vápenné nátěry. Na vzorcích 6340, 6341 a 6343 jsou tyto nátěry naneseny v několika vrstvách, u vzorků 6342b a 6343b byly pozorovány srovnatelné bílé vápenné nátěry nanesené v jedné vrstvě. Malba je nanesena přímo na bílé vápenné podklady v jedné vrstvě. Barevná vrstva vzorku 6343 obsahuje barytovou bělobu. Tato barevná vrstva tedy nemohla vzniknout dříve než ke konci 18. stol/v první polovině 19. stol. V barevných vrstvách byly dále identifikovány následující pigmenty, případně plniva: - vzorek 6340, zelená vrstva: směs patrně umělého azuritu a masikotu - vzorek 6341, modrá vrstva: uhličitan vápenatý, modré částice nebyly identifikovány - vzorek 6342b, oranžová vrstva: přírodní železitá červeň, uhličitan vápenatý - vzorek 6343, zelená vrstva: patrně umělý azurit a masikot, barytová běloba, uhličitan vápenatý, jemná silikátová zrna - vzorek 6343b, oranžová vrstva: žlutý okr, uhličitan vápenatý

Fotodokumentace analýzy

Pigmenty. Bayerová T., Šimůnková E. STOP. Praha 2008. ISBN: 978-80-86657-11-0.