| Archivní číslo vzorku | 6473 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku |  |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 298 |
| Místo | Litomyšl |
| Objekt | Zámecký areál konírna |
| Místo odběru popis | Číslo vzorku; Lokalizace, popis; Zadání. 6473; vzorek a,; stratigrafie barevných vrstev, identifikace pigmentů a pojiv. bílý nátěr, omítka. 6474; vzorek b,; stratigrafie barevných vrstev, identifikace pigmentů a pojiv. okrový nátěr, omítka. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | fasáda |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | omítka |
| Datace objektu | neuvedeno |
| Zpracovatel analýzy | Bayer Karol Lesniaková Petra |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 12. 19. 2011 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2011_12 |

Výsledky analýzy

- Vzorek č. 6473 Obr. č. 1: Vzorek č. 6473 v bílém dopadajícím světle. Obr. č. 2: Po excitaci modrým světlem Obr. č. 3: Po excitaci UV světlem. Obr. č. 4: Fotografie z elektronového mikroskopu. 0.; omítka; REM-EDS: na povrchu Ca, S – sádrovec, uhličitan vápenatý. 1. vrstva; okrová vrstva; REM-EDS: Ca, Si (Al, Mg, Ti, Fe); zrno Ca, Si; matrix Ca, Si, Ti, (Fe). obsahuje žlutý pigment na bázi Fe2O3, titanovou bělobu, slídu, vápenec. Výsledky chemicko-technologického průzkumu: identifikace pojiv infračervenou spektroskopií. 6473 chloroform Obr. č. 9: IR spektrum vzorku 6473. Obr. č. 10: IR spektrum vzorku 6474. Cílem analýzy bylo zjistit, zda nátěry obsahují organické pojivo. Pro analýzu byly skalpelem nátěry odseparovány od omítek a rozdrceny. Z takto připravených vzorků byly provedeny chloroformové výluhy, které byly posléze měřeny. Z měření vyplývá, že pojivo nátěrů obsahuje organickou látku, pravděpodobně na bázi styren-akrylátové disperze. Ve chloroformovém výluhu bílého nátěru (vzorek 6473) byla dále zaznamenána příměs uhličitanu vápenatého (patrně mletý vápenec – plnivo nátěru). Závěr: Zadavatelem byly dodány dva vzorky omítek s povrchovými úpravami za účelem provedení statigrafické analýzy a určení složení barevných vrstev. Vzorky byly odebrány z konírny zámeckého areálu v Litomyšli. Z mikroskopického pozorování vyplývá, že oba vzorky obsahují srovnatelné omítky s vrstvou bílého nebo okrového nátěru. Oba nátěry jsou pigmentovány a plněny titanovou bělobou, mletým vápencem, slídou, přičemž okrový nátěr dále obsahuje žlutý železitý pigment. Pojivo nátěrů obsahuje organickou látku. Nátěry zbotnalé v organickém rozpouštědle (ethanol, chloroform) lze snadno odseparovat od omítky. Na základě zjištěných údajů lze předpokládat, že jsou nátěry pojeny styren-akrylátovou disperzí.

Fotodokumentace analýzy