|  |  |
| --- | --- |
| **Archivní číslo vzorku** | 4093 |
| **Odběrové číslo vzorku** | V5 |
| **Pořadové číslo karty vzorku v databázi** | 31 |
| **Místo** | Litomyšl |
| **Objekt** | Pískovcový znak Pernštejnů |
| **Místo odběru popis** | **- soklová část:** erby s popisky panovníků   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **vzorek** | **popis** | **místo odběru** | | **V1 (4089)** | černá na červené | písmeno n v nápisu Jan z Pernštejna, erb 1 | | **V2 (4090)** | šedá na červené | pozadí nápisu, erb 3 | | **V3 (4091)** | okrová a zelené | písmeno , erb 3 |   **- zubr s houžví:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **V4 (4092)** | hnědá na okrové | břicho zubra | | **V5 (4093)** | hnědá na okrové (srovnání se vzorkem V4) | levé ucho zubra | | **V6 (4094)** | zlacení na modrém a žlutém podkladu | houžev zubra | | **V10 (4098)** | sv. okrová na černé, případně zelené | strom za zubrem |   - **postava se sekerou:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **V7 (4095)** | šedá na černé | drapérie, rozkrok postavy | | **V8 (4096)** | okrová na modré | Inkarnát, brada | | **V9 (4097)** | černá na okrové nebo modré | pozadí, nad ostřím sekery | |
| **Místo odběru foto** |  |
| **Typ díla** | Fasáda |
| **Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)** | Omítka |
| **Datace objektu** |  |
| **Zpracovatel analýzy** | Tišlová Renata |
| **Datum zpracování zprávy k analýze** | 12. 11. 2007 |
| **Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv** | 2007\_6 |

|  |
| --- |
| **Výsledky analýzy** |
| **Stratigrafie a složení barevných vrstev**  **vzorek 5 (4093):** ucho zubra  **Popis:** hnědá na okrové   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 5_200x  V5: bílé světlo, zvětšení 200x | 5 6  4  3  2  1 |  | | 5_200x_UV  UV | 5 copy  REM-BEI | |   **Popis a složení vrstev:**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **vrstva** | **označení** | **popis** | **složení dle REM-EDS** | | **6** | **šedá** | tenká semitransparentní  obsahuje olovnatou bělobu, bílou hlinku, zinkovou bělobu a malou příměs okru | org., **Pb**, Si, Al, Zn (K, Fe, Ba) | | **5** | **okrovo-oranžová** | tenká vrstva  vrstva identická s vrstvou 4, bohatší na obsah červeného okru | **Pb**, Si, Al, Ba, Ca, Zn  červený okr: **Fe** | | **4** | **sv. žlutá** | obsahuje olovnatý pigment (olovnatou bělobu nebo maskot), malou příměs Zn běloby, barytu a uhličitanu vápenatého | **Pb**, Si, Al, Ba, Ca, Zn | | **3** | **okrová** | Transparentní  V UV světle bílá fluorescence | org., (Zn) | | **2** | **zelená** | dvě vrstvy, oddělené tenkou modrou linkou  jedná se pravděpodobně o zelené barvivo srážené na substrát (baryt), obsahuje jemnozrnné křemičité plnivo a lokálně zrna červeného okru | **C,** Ba, S (Si, Fe) | | **1** | **černá** | obsahuje C-čerň, malou příměs Zn, olovnaté běloby, malá příměs apatytu (kostní černě) | **C**, Zn, Pb (P) |   **Závěr:**  Předmětem chemicko-technologického průzkumu byla dochovaná povrchová barevná úprava kamenného reliéfu, který je v současné době umístěn na fasádě… Na reliéfu jsou patrné fragmentárně dochované zbytky polychromní barevnosti, ze kterých bylo odebráno celkem deset vzorků pro zjištění stratigrafie barevných nátěrů a jejich složení. Na základě provedeného průzkumu bylo možné odhadnout stáří dochovaných barevných úprav.  Reliéf je rozdělen na dvě části – soklovou část s textem panovníků a erby, druhou část tvoří samotný výjev…  Z průzkumu bylo zjištěno:   * na povrchu pískovcového reliéfu **nebyla** prokázána přítomnost **původních, případně starších barevných úprav**. Dochované barevné úpravy jsou **novodobé**, nelze je jednoznačně časově určit, avšak podle použití barytu v nejstarších vrstvách lze říci, že vznikly až **po roce 1830**, kdy byl baryt jako pigment uveden na trh. * výstavba barevných vrstev u vzorků odebraných z části **erbů s písmem a reliéfu** vykazovala **shodné** znaky. Výjimku tvořil vzorek 1 a 2. Zde byla bezprostředně na povrchu kamene nanesen červený nátěr. U ostatních vzorků byla prakticky ve všech případech zjištěna charakteristická výstavba barevných nátěrů. * Na kameni byl jako první nanesen **černý** olejový nátěr, pravděpodobně celoplošně, obsahující C-černě a apatyt. Na něm následuje ve většině vzorků hrubá **zelená** vrstva, též pravděpodobně nanesená celoplošně. Nátěr je barven zeleným barvivem, které bylo sráženo na substrát – baryt. * Na těchto barevných vrstvách následují další **2-3 barevné nátěry** v různém odstínu, které byly pravděpodobně vytvořeny v další fázi. U několika vzorků byla totiž identifikována transparentní vrstva laku (vzorek 5, 8) nanesená na zelené barevné vrstvě. |

|  |
| --- |
| **Fotodokumentace analýzy** |
|  |