| Archivní číslo vzorku | 5916 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | T1 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 319 |
| Místo | Pardubice |
| Objekt | Školní budova čp 565, Náměstí Čs. legií |
| Místo odběru popis | Vzorky byly odebrány zadavatelem vzorek; Popis. T1 (5916); Tmel 2 opravy v r. 1990. K (5917); Konzola z kufsteinského vápna. O1 (5918); Omítka okenní šambrána. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | fasáda |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | omítka |
| Datace objektu | Konec 19. století |
| Zpracovatel analýzy | Hurtová Alena |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 2010 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2010_22 |

Výsledky analýzy

Nároží celek Celek fasády z náměstí Celek fasády z ulice Nevhodný cihelný doplněk Původní povrch omítky a prvku z kufsteinského vápna pokrytý šedočernou krustou. Po sejmutí historických povrchových úprav. Nárožní portál, silně degradované pískovcové podstavce sloupku a patky Nevhodný doplněk kamene a odlupující se nejmladší povrchová úprava Spodní část sochy protkaná trhlinami Dobové vyobrazení Pohled na dokončenou stavbu r. 1900 Poštovní pohled cca 1910 ### Statigrafie barevných vrstev a prvkové složení: - Vzorek č. 5916 Bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x. Modré světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x; UV světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x. REM – EDS. 0.; Podkladová vrstva s hrubým kamenivem (velká transparentní zrna) a šedým pojivem REM – EDS: zrna Si pojivo Ca a malé množství Si, Al a Mg Křemenná zrna plniva jsou pojena uhličitanem vápenatým s hlinitokřemičitany (mohlo by se jednat o směs vápna a cementu). 1.; Tenká červená vrstva REM – EDS: Fe, Ca, Si Vrstva je tvořena železitou červení, uhličitanem vápenatým a křemennými zrn. 2.; Světle šedá vrstva s transparentními jemnými zrny REM – EDS: Ca, Si a zrna Al, Si Vrstva je tvořena uhličitanem vápenatým, křemennými zrny a hlinitokřmičitany. 3.; Bílá vrstva REM – EDS: Ca, Ti a malé množství Mg, Si, S Vrstva je tvořena převážně uhličitanem vápenatým titanovou bělobou. V malé míře je přítomen uhličitan hořečnatý, křemen a síran vápenatý nebo hořečnatý. 4.; Tenká šedá vrstva s černými a červenými zrny REM – EDS: Ti, Ca, S Vrstva obsahuje titanovou bělobu a sádru, barevná zrna nebyla identifikována, mohlo by se jednat o sádrovcovou krustu nebo finální barevnou úpravu.

Fotodokumentace analýzy