| Archivní číslo vzorku | 5917 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | K |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 320 |
| Místo | Pardubice |
| Objekt | Školní budova čp 565, Náměstí Čs. legií |
| Místo odběru popis | Vzorky byly odebrány zadavatelem vzorek; Popis. T1 (5916); Tmel 2 opravy v r. 1990. K (5917); Konzola z kufsteinského vápna. O1 (5918); Omítka okenní šambrána. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | fasáda |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | omítka |
| Datace objektu | Konec 19. století |
| Zpracovatel analýzy | Hurtová Alena |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 2010 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2010_22 |

Výsledky analýzy

Nároží celek Celek fasády z náměstí Celek fasády z ulice Nevhodný cihelný doplněk Původní povrch omítky a prvku z kufsteinského vápna pokrytý šedočernou krustou. Po sejmutí historických povrchových úprav. Nárožní portál, silně degradované pískovcové podstavce sloupku a patky Nevhodný doplněk kamene a odlupující se nejmladší povrchová úprava Spodní část sochy protkaná trhlinami Dobové vyobrazení Pohled na dokončenou stavbu r. 1900 Poštovní pohled cca 1910 ### Statigrafie barevných vrstev a prvkové složení: - Vzorek č. 5917 Bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 200x. Modré světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 200x; UV světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 200x. REM – EDS. 0.; Oranžová podkladová vrstva s oranžovými zrny REM – EDS: Al, Si, Ca a malé množství Fe, Mg, S, K Vrstva je tvořena uhličitanem vápenatým a hlinitokřemičitany dále je zde přítomno malé množství síranu vápenatého. 1.; Tenká černá vrstva REM – EDS: Al, Si, Ca, S a malé množství Fe Vrstva je tvořena sádrou a okry, černé zbarvení je nejspíše způsobeno uhlíkatými látkami. Nejspíše se jedná o sádrovcovou krustu. 2.; Bílá vrstva REM – EDS: Ca a malé množství Al, Si, S a Fe Vrstva je tvořena uhličitanem vápenatým a malým množstvím okrů může být detekováno z následující vrstvy. 3.; Tenká vrstva nečistot. 4.; Tenká červená vrstva REM EDS: Ca, Si, Fe, Vrstva je tvořena uhličitanem vápenatým a železitou červení. 5.; Bílá vrstva REM – EDS: Ca, Al, Si, Mg, Fe Vrstva je tvořena uhličitanem vápenatým v malým množstvím okrů může být detekováno z následující vrstvy, protože je na REM nebylo možno spolehlivě identifikovat. 6.; Červená barevná vrstva REM – EDS: Si, Ca, Fe, Vrstva je tvořena uhličitanem vápenatým a železitou červení.

Fotodokumentace analýzy