| Archivní číslo vzorku | 5918 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | O1 |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 321 |
| Místo | Pardubice |
| Objekt | Školní budova čp 565, Náměstí Čs. legií |
| Místo odběru popis | Vzorky byly odebrány zadavatelem vzorek; Popis. T1 (5916); Tmel 2 opravy v r. 1990. K (5917); Konzola z kufsteinského vápna. O1 (5918); Omítka okenní šambrána. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | fasáda |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) | omítka |
| Datace objektu | Konec 19. století |
| Zpracovatel analýzy | Hurtová Alena |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 2010 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2010_22 |

Výsledky analýzy

Nároží celek Celek fasády z náměstí Celek fasády z ulice Nevhodný cihelný doplněk Původní povrch omítky a prvku z kufsteinského vápna pokrytý šedočernou krustou. Po sejmutí historických povrchových úprav. Nárožní portál, silně degradované pískovcové podstavce sloupku a patky Nevhodný doplněk kamene a odlupující se nejmladší povrchová úprava Spodní část sochy protkaná trhlinami Dobové vyobrazení Pohled na dokončenou stavbu r. 1900 Poštovní pohled cca 1910 ### Statigrafie barevných vrstev a prvkové složení: - Vzorek č. 5918 Bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x. Modré světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x; UV světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x. REM – EDS. 0.; Béžová vrstva s kamenivem REM – EDS: zrna Si pojivo Ca, Si, al, K Pojivo vrstvy je tvořeno uhličitanem vápenatým a hlinitokřemičitany, plnivo tvoří křemenná zrna. 1.; Tenká černá vrstva REM – EDS: Ca, S a Si Vrstva je tvořena sádrou křemenem a černé zbarvení je organického původu. Nejspíše se jedná o sádrovcovou krustu.. 2.; Béžová vrstva REM – EDS: Ca, S a Si Vrstva je tvořena sádrou a křemennými zrny. 3.; Tenká černá vrstva REM – EDS: Ca, S a Si vrstva je tvořena sádrou křemenem a černé zbarvení je organického původu. Nejspíše se jedná o sádrovcovou krustu.. 4.; Oranžová vrstva REM – EDS: Ca, Si, Al, Mg Fe Vrstva je tvořena uhličitanem vápenatým a červenými okry. 5.; Bílá vrstva REM- EDS: Ca, S, Si, Al Ti Vrstva je tvořena sádrou hlinitokřemiřitany a titanovou bělobou. 6.; Tenká vrstva na povrchu REM – EDS: Ca, S, Ti a malé množství Al a Si Vrstva je tvořena sádrou hlinitokřemiřitany a titanovou bělobou.

Fotodokumentace analýzy