| Archivní číslo vzorku |  |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | A/K |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 336 |
| Místo | Melč u Opavy |
| Objekt | Křídlo anděla v tympanonu při vstupu do kostela |
| Místo odběru popis | Vzorek byl odebrán z štukové výzdoby anděla z tympanonu nad vstupním portálem do kostela. Anděl je proveden technikou litého štuku, povrch je pokryt několika vrstvami nátěrů. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | štuk |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) |  |
| Datace objektu | neuvedeno |
| Zpracovatel analýzy | Vyskočilová Renata |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 2005 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2005_11 |

Výsledky analýzy

vzorek A/K: bílé dopadající světlo, zvetšení 50x; popis. 5 4 3 2 1 0. vzorek A/K: UV světlo, zvětšení 50x; vzorek A/K: modré světlo, zvetšení 50x. Popis: 5 bílá, nátěr obsahující Zn bělobu (v UV světle zelená fluorescence zrn) 4 šedo-hnědá, tenký nátěr 3 sv. okrová, vrstva vápenného nátěru 2 okrovo-oranžová, tenká vrstva transparentního charakteru; na povrchu byly mikrochemickými zkouškami analyzovány vysýchavé oleje; patrná je vrstvička nečistot 1 okrovo-oranžová, štukový nátěr, obsahuje červený a žlutý pigment 0 okrovo-hnědá, štuk; obsahuje křemičité plnivo Závěr: Materiál štuku a původní úprava povrchu: Materiálem štuku je hydraulická maltovina, tzv. románský cement, který se na našem území začal vyrábět až od 70. let 19. století. Vyznačuje se vysokou tvrdostí, okrovou až nahnědlou barvou a vysokou porozitou (okrouhlé póry jsou patrné pouhým okem). Hmota štuku byla připravena smícháním románského cementu s jemnozrnným pískem. Na něj došlo lokálně k „přeštukování“ tenkou vrstvou podobného charakteru. Pojivem nátěru byl románský cement, nátěr byl dodatečně ještě pigmentován červenými a okrovými pigmenty (pravděpodobně k docílení sytějšího barevného efektu). Na závěr byl povrch štuku penetrován fermeží (patrná tmavší vrstvička, ve které byly analyzovány vysýchavé oleje. Na povrchu je viditelná vrstvička tmavých nečistot. Sekundární úpravy povrchu: Na těchto byl nanesen sv. okrový vápenný nátěr s příměsí vysýchavých olejů, který vzhledem imitoval starší barevnost. Posledním nátěrem je bílý vápenný nátěr obsahující Zn bělobu. V nátěru byly identifikovány vysýchavé oleje. Souhrn: Z výsledků analýzy je zřejmé, že štuk byl původně prezentován v materiálu a barvě románského cementu. Svědčí o tom nesoudržnost vrstev na povrchu štuku, které podporuje nalezené rozhraní a vrstvička nečistot v příčném řezu vzorkem. Povrch štuku byl penetrován fermeží, což zřejmě mělo zvýšit odolnost povrchu vůči zvětrávání.

Fotodokumentace analýzy