|  |  |
| --- | --- |
| **Archivní číslo vzorku** |  |
| **Odběrové číslo vzorku**  |  |
| **Pořadové číslo karty vzorku v databázi** | 340 |
| **Místo** | Hustopeče |
| **Objekt** | Náhrobek F. Gottlieba na místním hřbitově |
| **Místo odběru popis** |  |
| **Místo odběru foto** |  |
| **Typ díla** |  |
| **Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)** |  |
| **Datace objektu** |  |
| **Zpracovatel analýzy** | Bayer Karol |
| **Datum zpracování zprávy k analýze** | 4. 3. 2002 |
| **Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv**  | 2002\_2 |

|  |
| --- |
| **Výsledky analýzy** |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Mikrofoto v bílém odraženém světle, fotografováno při zvětšení 50xHustopeče | - fragmenty bílého nátěru- okrový nátěr- tmavý šedý nátěr, obsahuje révovou čerň a  olovnatou bělobu- vápenec |

**Závěr:**Přímo na kameni je tmavý šedý nátěr. Na povrchu kamene mezi nátěrem a kamenem nebyly nalezeny zbytky nečistot. Lze tedy předpokládat, že kámen byl od počátku nebo brzy po osazení povrchově upraven nátěrem. Pigmenty zjištěné v šedém nátěru se v době vzniku náhrobku běžně používali. V nátěrech byla prokázána přítomnost vysychavých olejů, bílkoviny nalezeny nebyly. Pojivo je zřejmě olejové. Okrový a bílý nátěr jsou pravděpodobně pozdější (sekundární). |

|  |
| --- |
| **Fotodokumentace analýzy** |
|  |