| Archivní číslo vzorku |  |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | F3A |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 357 |
| Místo | Praha, Malá strana, Lázeňská 11 |
| Objekt | Palác |
| Místo odběru popis | označení vzorků; popis vzorků; místo odběru vzorků; požadovaná analýza. I1; renesanční vápenná omítka, nese otisky prken; interiér, sklep; silikátová analýza, materiálové složení omítky. I2; A; barokní omítka s barevnou vrstvou; interiér, 3. NP.; stratigrafie. B; kletovaná, pravděpodobně renesanční omítka se zbytky povrchových nátěrů; interiér, 3.NP.; stratigrafie. I3A; štuk plastického dekoru; interiér. 3.NP.; materiálová analýza,. F1; A; omítka s barevnou vrstvou; exteriér, 2.NP., pilastr; stratigrafie. B; exteriér, 2.NP., římsa. C; exteriér, 2. NP., pole. F2; A; omítka s barevnou vrstvou; exteriér, 2.NP., plastický dekor kolem šambrány okna; stratigrafie. B; exteriér, 2.NP., plocha. C; exteriér, 2.NP., reliéf šambrány. F3; A; omítka s barevnou vrstvou; exteriér, 2.NP., pilastr; stratigrafie. B; exteriér, 2.NP., pole. |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla |  |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) |  |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Bayer Karol, Vyskočilová Renata |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 31. 10. 2003 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2003_5 |

Výsledky analýzy

Výsledky silikátová analýza (I1), analýza materiálu štuku (I3A) vzorek I2: Interiér, 3.NP. Vzorek I2 se skládá ze dvou částí. Část označená jako B tvoří podklad, je tvořena nejstarší, pravděpodobně renesanční kletovanou omítkou, která nese zbytky barevnosti. Na ní následuje mladší omítková vrstva A, pravděpodobně barokní, na povrchu s barevnou vrstvou v červené barevnosti. vzorek F3: Exteriér, 3.NP. vzorek F3B: plocha Fotografováno v dopadajícím bílém světle optického mikroskopu (OPTIPHOT2-POL, Nikon), zvětšení na mikroskopu 50x. Ze vzorku byly připraveny dva nábrusy, spodní část vzorku s omítkou je označena F3B/b, svrchní barevné vrstvy jsou na vzorku F3B/a. vzorek F3B/a: 17 15, 16 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2. 2 1 0. vzorek F3B/b: Závěr: Optická mikroskopie: Z objektu v ulici Lázeňská 11 v Praze na Malé straně bylo odebráno celkem deset vzorků za účelem zjištění výstavby barevných vrstev. Vzorky byly odebrány z interiéru a z průčelí z fasády, z vertikálních i horizontálních prvků architektonického členění průčelí. V následujících odstavcích budou zhodnoceny pouze nejstarší nalezené barevné vrstvy. Výsledky doporučujeme srovnat s výsledky sond stratigrafie provedené přímo na fasádě. Interiér: I2A, I2B - na nejstarší, pravděpodobně renesanční, omítkové vrstvě (I2B) se nachází několik fragmentálně zachovaných vrstev v okrové barevnosti; starší barokní omítková vrstva (I2A) nese červený nátěr, který spočívá na vrstvě jemnozrnného štuku. Exteriér: F1 – vzorky označené F1 byly odebrány z pilastru (A), římsy (B) a plochy průčelí (C) ve 3.NP. průčelí. Nejstarší nalezenou barevnou vrstvou na ploše je oranžovo-červený nátěr, který je nanesen na vrstvě štuku. U vzorku odebraného z pilastru byla nejstarší nalezenou barevností žluto-oranžová, u vzorku odebraného z římsy byla nalezena oranžově-červená barevnost. F2 – vzorky pro optickou mikroskopii označené F2 byly odebrány z plastického dekoru kolem okna (A), plochy fasády (B) a okenní šambrány (C). U vzorku odebraného z plochy fasády F2B byla nalezena nejstarší oranžovo-červená barevnost pouze fragmentálně zachovaná. U vzorku odebraného z plastického dekoru kolem oken byla nalezena nejstarší tmavě žlutá barevnost. Nejstarším nátěrem u vzorku z okenní šambrány je tmavě červený až tmavě hnědý nátěr. F3 – u vzorku odebraného z pilastru (A) byl opět nalezen barevný nátěr v žluto-oranžové barevnosti (ve shodě se vzorkem F1A). Vrstva je nanesena na vrstvě štuku, na jejím povrchu byla pozorována vrstva nečistot. První barevnou vrstvou u vzorku odebraného z plochy průčelí byla oranžovo-červená (nalezeno u vzorku F1C, F2B).

Fotodokumentace analýzy