| Archivní číslo vzorku | 3285 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku |  |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 373 |
| Místo | Praha |
| Objekt | transfer nástěnných maleb od Mikoláše Alše |
| Místo odběru popis | - černá linka kresby, kabátec - okrové pozadí, místo doplňku ve tvaru čtverce |
| Místo odběru foto |  |
| Typ díla | Nástěnná malba |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) |  |
| Datace objektu | 1893 |
| Zpracovatel analýzy | Vyskočilová Renata, Bayer Karol |
| Datum zpracování zprávy k analýze |  |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv |  |

Výsledky analýzy

vzorek 3185: černá kresba kabátce Fotografováno v bílém dopadajícím světle optického mikroskopu OPTIPHOT2-POL při zvětšení na mikroskopu 100x. 5 4 3 2 1. vzorek 3185: černá kresba kabátce Fotografováno v modrém dopadajícím světle optického mikroskopu OPTIPHOT2-POL při zvětšení na mikroskopu 200x. 5 4 3 2 1. Fotografováno na rastrovacím elektronovém mikroskopu JEOL JSM 5500 LV s energiodisperzivním analyzátorem IXRF s detektorem Gresham Sirius 10, zvětšení na mikroskopu 270x. vrstva 2. vrstva 4 (černé zrno). Popis: - bílá, podklad pod malbu; obsahuje částice jemnozrnného průsvitného plniva mléčně bílé barvy – uhličitan vápenatý (nejedná se o křídu, pravděpodobně mletý vápenec), olovnatá běloba prvkové složení dle REM-EDS: Pb, Ca - žlutookrová, pravděpodobně součást originální barevné vrstvy; obsahuje uhličitan vápenatý (Ca), olovnatou bělobu (Pb), žlutý a červený okr, ojediněle částice C-černi prvkové složení dle REM-EDS: Ca, Pb, Si, Al (Fe) - žlutookrová, pravděpodobně součást originální barevné vrstvy; obsahuje žlutý okr, olovnatou bělobu, příměs uhličitanu vápenatého prvkové složení dle REM-EDS: Ca, Pb, Si, Al (Fe) - šedo-okrová, transparentní charakter, pravděpodobně součást originální barevné vrstvy; obsahuje uhličitan vápenatý (Ca) – křída (schránky fosílií), příměs olovnaté běloby a žlutý okr, černý uhlíkatý pigment prvkové složení dle REM-EDS: Ca, Si, Al, (Fe) - černá, s vysokým obsahem organického podílu; obsahuje uhličitan vápenatý, révovou čerň, příměs kostní černě prvkové složení dle REM-EDS: Ca, S,(P, Al, Si) # Závěr: Z levé části transferu od Mikoláše Alše „Zmožený truňkem“ byly odebrány dva vzorky pro chemicko-technologický průzkum barevných vrstev. Vzorky byly odebrány z černé linky kresby (3185), druhý vzorek z pozadí v místě doplňku (3186). Cílem průzkumu bylo zjistit výstavbu a složení jednotlivých barevných vrstev, dále zjistit nejstarší, popř. původní dochovanou barevnou vrstvu a stanovit výskyt přemaleb. Vzhledem k tomu, že vzorek 3186 byl odebrán z pozadí, v místě sekundárně doplňovaném, bylo cílem zařadit zásah související s opravou defektu. Výsledky průzkumu byly vyhodnoceny a získané informace porovnány s výsledky průzkumu prováděného u ostatních osmi transferovaných maleb. Z provedených analýz vyplývá: - Podložka, podklad: Podložkou transferované malby je plátno. Přímo na plátně se ve všech zkoumaných vzorcích nachází vrstva bílého podkladu. Na základě vizuálního průzkumu bylo zjištěno, že se bílý podklad nachází i v částech „cviklů“ (sekundárně doplňovaných částí transferu). Z toho lze vyvodit, že bílá vrstva podkladu nebyla původně součástí originální barevné vrstvy a tvoří nový podklad pro transferovanou barevnou vrstvu, který vznikl při osazování maleb na plátno. Zbytky původního podkladu pod malbu nebyl u žádného ze vzorků objeven, lze tedy předpokládat, že malba byla transferovaná metodou strappo, druhou možností je snímání maleb metodou stacco, následně však muselo dojít k důslednému odstranění původních podkladů. Z analýzy vyplývá, že plnivem bílého podkladu je uhličitan vápenatý, pravděpodobně mikromletý vápenec; pravděpodobně se nejedná o křídu, neboť nebyly nalezeny pro křídu typické struktury mikrofosilíí (tzv. kokolity). Jako pojivo byly v podkladu identifikovány vysýchavé oleje, v minoritním množství bílkoviny. Původní výskyt bílkovin ve vrstvě nelze zaručit, mohlo dojít k jejich penetraci z některé z okolních vrstev (adheziva, barevné vrstvy). Při vizuálním průzkumu bylo zjištěno, že na plátně, pod vrstvou bílého podkladu se nachází vrstva vosku, který pravděpodobně penetroval z rubové strany plátna. 2. nejstarší dochované barevné vrstvy U vzorku odebraného z černé linky kresby je nejstarší dochovanou vrstvou na podkladu okrová barevná vrstva obsahující uhličitan vápenatý, olovnatou bělobu, červený a žlutý okr. Na ní následují další dvě barevné vrstvy v okrové barevnosti, které se vyznačují stejným prvkových složením. Vzhledem k totožnému charakteru a shodnému chemickému složení lze předpokládat, že vrstvy vznikly v jedné etapě. Pojivem všech zmíněných okrových vrstev jsou vysýchavé oleje, s minoritním podílem bílkovin. Na okrových vrstvách se nachází černá barevná vrstva, obsahující C-čerň (révová čerň) a zřejmě příměs kostní černi (vzhledem ke zjištěné přítomnosti fosforečnanu vápenatého). Z porovnání s výsledky průzkumu u vzorků odebraných z pozadí a černých linek kresby u ostatních transferů se výstavba a složení barevných vrstev prakticky shoduje a lze říci, že okrové vrstvy jsou nejstarší dochované barevné vrstvy u všech transferů. Okrová barevná vrstva ve vzorku 3186 se svým optickým charakterem i chemickým složením neshoduje s nejstaršími dochovanými okrovými vrstvami. Původní barevné vrstvy v tomto vzorku nebyly nalezeny. Pojivem nejstarších barevných vrstev je pravděpodobně mastná tempera (analyzovány vysýchavé oleje, bílkoviny) – tempera s vyšším podílem olejového pojiva. 3. sekundární barevné vrstvy Sekundární barevné vrstvy byly analyzovány pouze u vzorku odebraného z pozadí v místě doplňované části ve tvaru čtverce. Chemické složení a charakter barevné vrstvy odpovídá (z porovnání s barevnými vrstvami u ostatních transferů) složení barevných vrstev z poslední fáze přemaleb. Barevná vrstva obsahovala baryt, uhličitan vápenatý, litopon a okry. Jedná se zřejmě o retuš doplněné části transferu v místech s chybějící původní barevnou vrstvou. Souhrn: Chemicko-technologický průzkum barevných vrstev bylo provedeno u transferu „Zmožený truňkem“ na dvou vzorcích. Výstavba barevných vrstev se u jednoho vzorku odebraného z linky shodovala se vzorky analyzovanými u ostatních transferů. Bílý podklad obsahuje uhličitan vápenatý, olovnatou bělobu, pojivem jsou vysýchavé oleje a v minoritním množství byly analyzovány bílkoviny. Na něm následují barevné nejstarší barevné vrstvy v okrové barevnosti obsahující uhličitan vápenatý, olovnatou bělobu a žluté okry. Jednalo se pravděpodobně o mastnou temperu s majoritním podílem olejového pojiva. Okrové vrstvy tvoří podklad pod černou linku kresby. Technikou se jedná také o mastnou temperu - pojivem barevných vrstev jsou vysýchavé oleje s příměsí bílkovin. Druhý vzorek byl pravděpodobně odebrán z poškozeného místa malby, které bylo později doplněno a retušováno. Složení barevné vrstvy v případě druhého vzorku odpovídá složení barevných vrstev z poslední fáze přemaleb u ostatních transferů z daného cyklu.

Fotodokumentace analýzy