|  |  |
| --- | --- |
| **Archivní číslo vzorku** | 2773, 2774 |
| **Odběrové číslo vzorku** |  |
| **Pořadové číslo karty vzorku v databázi** | 428 |
| **Místo** | Semily |
| **Objekt** | Kaple 14 sv. pomocníků |
| **Místo odběru popis** | |  |  | | --- | --- | | **označení vzorku** | **popis vzorku** | | 2773 | vzorek omítky i s malbou | | 2774 | vzorek omítky s malbou | | 2775 | maltová vysprávka | | 2776 | maltová vysprávka | |
| **Místo odběru foto** |  |
| **Typ díla** | omítka |
| **Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)** |  |
| **Datace objektu** |  |
| **Zpracovatel analýzy** |  |
| **Datum zpracování zprávy k analýze** | 2003 |
| **Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv** | 2003\_9 |

|  |
| --- |
| **Výsledky analýzy** |
| Výsledky analýzy solí:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **vz. č.** | **chloridy (Cl-)** | | **sírany (SO42-)** | | **dusičnany (NO3-)** | | | c (mmol/kg) | x  (hm.%) | c (mmol/kg) | x  (hm.%) | c (mmol/kg) | x  (hm.%) | | **2773** | <3 | <0,01 | <1 | <0,01 | 3 | 0,02 | | **2774** | <3 | <0,01 | <1 | <0,01 | <2 | <0,01 |   **Závěr:**  Koncentrace aniontů vodrozpustných solí (chloridů, síranů, dusičnanů) je nízká a ve většině případů nepřesahuje hodnotu 0,01 hm.%.  **Vzorek tmelu** byl analyzován mikrochemickými zkouškami. Tmel je čistě vápenný, neobsahuje síran vápenatý (sádru). |

|  |
| --- |
| **Fotodokumentace analýzy** |
|  |