|  |  |
| --- | --- |
| **Archivní číslo vzorku** | 2773, 2774 |
| **Odběrové číslo vzorku**  |  |
| **Pořadové číslo karty vzorku v databázi** | 428 |
| **Místo** | Semily |
| **Objekt** | Kaple 14 sv. pomocníků |
| **Místo odběru popis** |

|  |  |
| --- | --- |
| **označení vzorku** | **popis vzorku** |
| 2773 | vzorek omítky i s malbou |
| 2774 | vzorek omítky s malbou |
| 2775 | maltová vysprávka |
| 2776 | maltová vysprávka |

 |
| **Místo odběru foto** |  |
| **Typ díla** | omítka |
| **Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)** |  |
| **Datace objektu** |  |
| **Zpracovatel analýzy** |  |
| **Datum zpracování zprávy k analýze** | 2003 |
| **Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv**  | 2003\_9 |

|  |
| --- |
| **Výsledky analýzy** |
| Výsledky analýzy solí:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **vz. č.** | **chloridy (Cl-)** | **sírany (SO42-)** | **dusičnany (NO3-)** |
| c (mmol/kg) | x (hm.%) | c (mmol/kg) | x (hm.%) | c (mmol/kg) | x (hm.%) |
| **2773** | <3 | <0,01 | <1 | <0,01 | 3 | 0,02 |
| **2774** | <3 | <0,01 | <1 | <0,01 | <2 | <0,01 |

**Závěr:**Koncentrace aniontů vodrozpustných solí (chloridů, síranů, dusičnanů) je nízká a ve většině případů nepřesahuje hodnotu 0,01 hm.%.**Vzorek tmelu** byl analyzován mikrochemickými zkouškami. Tmel je čistě vápenný, neobsahuje síran vápenatý (sádru). |

|  |
| --- |
| **Fotodokumentace analýzy** |
|  |