|  |  |
| --- | --- |
| **Archivní číslo vzorku** | 3213 |
| **Odběrové číslo vzorku**  | S2 |
| **Pořadové číslo karty vzorku v databázi** | 47 |
| **Místo** | Litomyšl |
| **Objekt** | Piaristická kolej, nástropní zrcadlo, refektář |
| **Místo odběru popis** | Vzorky byly odebrány před restaurátorským zásahem - před očištěním malby od přemaleb a nečistot.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **vzorek** | **popis** | **místo odběru vzorku** |
| ***3298***  | černá destička chlapce | uprostřed, v místě šedé linky |
| ***3300*** | inkarnát | levá paže chlapce  |
| ***3212 (S1)*** | inkarnát | levé rameno chlapce |
| ***3213 (S2)*** | modro-šedé pozadí | vedle destičky chlapce |

 |
| **Místo odběru foto** | zrcadlo5 kopie |
| **Typ díla** | Nástěnná malba |
| **Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)** | omítka |
| **Datace objektu** | 1. třetina 18. století |
| **Zpracovatel analýzy** | Bayer Karol |
| **Datum zpracování zprávy k analýze** | 15. 5. 2005 |
| **Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv**  | 2005\_1 |

|  |
| --- |
| **Výsledky analýzy** |
| **3213:** šedá, pozadí, napravo od tabulky chlapce

|  |  |
| --- | --- |
| 3213 kopieOptický mikroskop, dopadající světlo, zvětšení na mikroskopu 200x. | 3213REM-BEI |

**Popis:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **vrstva** | **popis** | **složení** | **prvkové složení dle REM-EDS** |
| **3** | **černá** | síran vápenatý (pravděpodobně sulfatizace povrchu), olovnatá běloba, příměs okru | Ca, S,Si, Al, Pb (Fe), zrna olovnatá běloba: Pb, Ca |
| **2** | **šedo-modrá** | uhličitan vápenatý s malou příměsí smaltu a olovnaté běloby, malá příměs okru | **Ca**, Si, (Al, Fe, Pb, As, K, Co) **zrna smalt:** **Si**, As (Ca, Co, K, Fe) |
| **1** | **sv. okrová** | uhličitan vápenatý, příměs červeného okru | **Ca**, Si, Al, (*Fe*) |

**Souhrn:** Z 5. nástropního zrcadla byly odebrány tři vzorky s cílem provést chemicko-technologický průzkum barevných vrstev. U vzorků barevných vrstev bylo určeno složení, druhy použitých pigmentů, pojivo barevné vrstvy. U vzorků byly diskutovány přemalby. Z průzkumu bylo zjištěno:**Omítka, podklad pod malbu**Podkladem pod barevnou vrstvu je vápenné intonako. Barevné vrstvy byly na podklad naneseny po vyzrání, popř. zavadnutí (patrné rozhraní vytvořené karbonatizací povrchu omítky). Podkladem pod inkarnáty je sv. růžová barevná vrstva obsahující uhličitan vápenatý a červený okr. Pojivem růžového podkladu je uhličitan vápenatý, modifikovaný přídavkem proteinů.**Původní barevné vrstvy**Nejstarší dochovaná malba je dokončena technikou vápenného secca (tzv. *Kalkmalerei*) barvami, jejichž pojivem je uhličitan vápenatý s příměsí organického aditiva, proteinů. V původních barevných vrstvách byly identifikovány pigmenty, které odpovídají časovému zařazení nástěnných maleb, tj. 1. třetině 18. století. Mezi identifikovanými pigmenty byly v původních malbách nalezeny tyto pigmenty:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **barva pigmentu** | **pigment** | **místo nálezu**  | **vzorek** |
| bílá | **olovnatá běloba** | * inkarnát
* pozadí
 | 3300A, B, 32123213 |
| červená | **červený okr****minium** | * podmalba
* inkarnát
 | všechny3300B, 3212 |
| modrá | **smalt** | * pozadí
 | 3213 |
| černá | **C-čerň****révová čerň** | * destička chlapce
* inkarnát
 | 32983300A |

Originální barevná vrstva je nanesena pravděpodobně ve dvou vrstvách. První tvoří více pastózní nános barvy s vyšším obsahem vápna; druhá, tenká vrstva na povrchu je vrstva spíše lazurního charakteru s vyšším obsahem organických pojiv. Ve vrstvě byla prokázána přítomnost olovnaté běloby. **Sekundární barevné vrstvy**Na povrchu originální malby byly identifikovány tenké až lazurní sv. šedé vrstvy pokrývající prakticky celou plochu zrcadla. Jedná se pravděpodobně o tenké lazurní nátěry, popř. fixáže obsahující vysoký podíl organického pojiva (proteiny) a síranu vápenatého. Nelze však vyloučit ani vznik těchto vrstev v důsledku koroze původní barevné vrstvy.  |

|  |
| --- |
| **Fotodokumentace analýzy** |
|  |