|  |  |
| --- | --- |
| **Archivní číslo vzorku** |  |
| **Odběrové číslo vzorku** | V1 |
| **Pořadové číslo karty vzorku v databázi** | 513 |
| **Místo** | Dobranov |
| **Objekt** | Polychromovaná socha sv. J. Nepomuckého |
| **Místo odběru popis** | V lednu roku 2007 odebral zadavatel z polychromované sochy sv. Jana Nepomuského 10 vzorků barevných úprav, ze kterých připravil příčné řezy zalitím do dentální akrylátové pryskyřice Spofakryl (Derent, a.s.). Cílem průzkumu bylo zdokumentovat nejstarší dochovanou barevnost u vzorků, určit, zda bylo původní barevné pojednání sochy polychromní či monochromní. |
| **Místo odběru foto** |  |
| **Typ díla** | socha |
| **Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)** |  |
| **Datace objektu** |  |
| **Zpracovatel analýzy** | Tišlová Renata, Bayer Karol |
| **Datum zpracování zprávy k analýze** | 10. 6. 2007 |
| **Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv** | 2007\_20 |

|  |
| --- |
| **Výsledky analýzy** |
| **vzorek V1:** rukáv, modrá s bílou na povrchu   |  |  | | --- | --- | | vzorek **V1:** detail místa odběru | vzorek V1: 100x zvětšeno | | **Popis vrstev:**   1. **růžová**; nesouvislá vrstva 2. **černá**; nečistoty nebo zbytky lakové vrstvy 3. **šedo-okrová**; dvě vrstvy zrnitého charakteru, v UV světle žluto-zelená fluorescence 4. **žlutá**; nesouvislá vrstva (jemnozrnný nátěr)   5,6 **růžová**; 5 – sv. růžová; 6 – tenká tmavě růžová  7 **hnědá**; vrstva laku  8 **hnědo-červená**;  9 **růžová**; tři vrstvy zrnitého charakteru, v UV světle žlutá fluorescence  10 **hnědá**; tenká vrstva (lak?)  11 **bílá**-**sv.šedá**; hrubá vrstva s částicemi jemnozrnného modrého pigmentu  13 **sv. šedá**; tenká vrstva na povrchu (lak?) | |   U vzorku S**1** byly identifikovány celkem 4 fáze. Nejstarší dochovaná vrstva je růžová, na které se nachází vrstvička nečistot, popř. tenká vrstva ztmavlého laku. Vrstva je dochována pouze ve fragmentech, chybí podklad. Z těchto důvodů nelze tuto vrstvu jednoznačně časově zařadit.  V dalších dvou fázích byla respektována původní barevná růžová úprava, povrch byl pokaždé povrchově upraven vrstvou laku. Poslední dochovaná barevná vrstva je sv. šedá.  **Souhrn:**  K průzkumu bylo předáno zadavatelem celkem 10 vzorků povrchových barevných úprav odebraných ze sochy sv. Jana Nepomuckého v Dobranově. Vzorky byly zadavatelem připraveny ve formě nábrusů. Bohužel, jejich kvalita byla velmi špatná a u vzorků chyběl přesný popis vzorků i popis situace přímo na objektu.  Cílem průzkumu bylo provést dokumentaci dochovaných barevných vrstev, z něhož by vyplynuly informace o původním vzhledu sochy.  Po provedeném průzkumu bylo zjištěno, že prakticky každý z odebraných vzorků se vyznačuje jinou výstavbou barevných vrstev a není tudíž možné vyslovit jednoznačný závěr o původním vzhledu sochy. Stručné vyhodnocení a popis byl proveden individuálně k jednotlivým vzorkům. |

|  |
| --- |
| **Fotodokumentace analýzy** |
|  |