| Archivní číslo vzorku | 10454 |
| --- | --- |
| Odběrové číslo vzorku | Vz. 3-3AP |
| Pořadové číslo karty vzorku v databázi | 564 |
| Místo | Litoměřice, Státní oblastní archiv |
| Objekt | Pergamenová listina s voskovou pečetí a text závěsem |
| Místo odběru popis | Vzorek; Popis / zadání. vz. 1 (AP); Vlákno nebarvené z textilního závěsu pečeti / určení vlákninového složení. vz. 2 (AP); Pergamen – nedegradovaný / určení teploty smrštění pergamenu. vz. 3 (AP); Pergamen – degradovaný / určení teploty smrštění pergamenu. |
| Místo odběru foto | ### Vzorek; ### Popis / zadání; ### Foto místa odběru. ### vz. 1 ### (AP); ### Vlákno nebarvené z textilního závěsu pečeti / určení vlákninového složení. ### vz. 2 ### (AP); ### Pergamen – nedegradovaný / určení teploty smrštění pergamenu. ### vz. 3 ### (AP); ### Pergamen – degradovaný / určení teploty smrštění pergamenu. |
| Typ díla |  |
| Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev) |  |
| Datace objektu |  |
| Zpracovatel analýzy | Hurtová Alena |
| Datum zpracování zprávy k analýze | 19. 8. 2021 |
| Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv | 2021_28 |

Výsledky analýzy

### Vzorky k analýze Objekt; Vzorek; Identifikační číslo vzorku; Místo odběru; Stručný popis; Cíle analýzy; Metody analýza. Pergamenová listina s voskovou pečetí a text. závěsem, Státní oblastní archiv v Litoměřicích; 1 AP; 10452; závěs pečeti; vlákno nebarvené textilní; vlákninového složení; OM, Herzbergovo činidlo, FTIR. 2 AP; 10453; pergamen nedegradovaný; typ činění; OM, roztok FeCl3. 3 AP; 10454; pergamen degradovaný; typ činění; OM, roztok FeCl3. Identifikační číslo udává číslo dle vzorkového systému Katedry chemické technologie, Fakulty restaurování, Univerzity Pardubice. Vzorek č. 3 AP/10454 pergamen degradovaný Lokalizace: Detail místa odběru vzorku a detail vzorku Místo odběru (fotografie BcA. Anna Pátková) a makrosnímek vzorku 3AP/10454. Fotografováno na stereomikroskopu SMZ 800, bílé dopadající světlo, zvětšení na mikroskopu 20x. Důkaz přítomnosti tříslovin - optická mikroskopie Makrosnímek vzorku 3 AP/10454 po reakci s roztokem chloridu železitého (vlevo) a makrosnímek standardu (vpravo). Fotografováno na stereomikroskopu SMZ 800, bílé dopadající světlo, zvětšení na mikroskopu 30x. Vyhodnocení: Světlá vlákna pergamenu pouze zežloutla vlivem barvy použitého roztoku a nereagovala ztmavnutím na přítomnost chloridu železitého, vzorek neobsahuje třísloviny. ### Shrnutí výsledků průzkumu, vyhodnocení: Vzorek textilie 1AP/10452 tvoří hedvábí. Vzorky pergamenu 2AP/10453 a 3AP/10454 neobsahují třísloviny.

Fotodokumentace analýzy