|  |  |
| --- | --- |
| **Archivní číslo vzorku** | 6913 |
| **Odběrové číslo vzorku**  | 11a |
| **Pořadové číslo karty vzorku v databázi** | 570 |
| **Místo** | Ketkovice okres Třebíč |
| **Objekt** | Kostel SV. KATEŘINY,  |
| **Místo odběru popis** |

|  |  |
| --- | --- |
| **vzorek** | **popis** |
| S1, S2,S3 | stanovení solí |
| 11a (6913) | barevná vrstva omítka místo je v res. dokumentaci |
| 11b (6914) | barevná vrstva omítka místo je v res. dokumentaci |
| 16a (6915) | barevná vrstva omítka místo je v res. dokumentaci |
| 16b (6916) | barevná vrstva omítka místo je v res. dokumentaci |
| 22a (6917) | barevná vrstva omítka místo je v res. dokumentaci |
| 22b (6918\_1) | barevná vrstva omítka místo je v res. dokumentaci |
| 22c (6918\_2) | barevná vrstva omítka místo je v res. dokumentaci |

 |
| **Místo odběru foto** |  |
| **Typ díla** |  |
| **Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)** |  |
| **Datace objektu** |  |
| **Zpracovatel analýzy** | Bayer Karol |
| **Datum zpracování zprávy k analýze** | 4. 1. 2013 |
| **Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv**  | 2013\_2 |

|  |
| --- |
| **Výsledky analýzy** |
| Stratigrafie barevných vrstev**Vzorek 11a (6913)**

|  |  |
| --- | --- |
| Bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 50x | Excitace UV světlem, fotografováno při zvětšení mikroskopu 50x |

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Okrová vrstva |
| 2 | Bílá vrstva |
| 3 | Bílá, zrnitá vrstva |
| 4 | Okrová vrstva |
| 5 | Bílá, slabě nažloutlá vrstva |
| 6 | Bílá vrstva |
| 7 | Bílá vrstva |
| 8 | Bílá vrstva |
| 9 | Šedá vrstva |
| 10 | Bílá, zrnitá vrstva |
| 11 | Bílá vrstva |
| 12 | Bílá vrstva |
| 13 | Bílá vrstva |
| 14 | Bílá vrstva |
| 15 | Červená vrstva  |

 |

|  |
| --- |
| **Fotodokumentace analýzy** |
|  |