|  |  |
| --- | --- |
| **Archivní číslo vzorku** | 6314 |
| **Odběrové číslo vzorku** | 11b |
| **Pořadové číslo karty vzorku v databázi** | 571 |
| **Místo** | Ketkovice okres Třebíč |
| **Objekt** | Kostel SV. KATEŘINY, |
| **Místo odběru popis** | |  |  | | --- | --- | | **vzorek** | **popis** | | S1, S2,S3 | stanovení solí | | 11a (6913) | barevná vrstva omítka místo je v res. dokumentaci | | 11b (6914) | barevná vrstva omítka místo je v res. dokumentaci | | 16a (6915) | barevná vrstva omítka místo je v res. dokumentaci | | 16b (6916) | barevná vrstva omítka místo je v res. dokumentaci | | 22a (6917) | barevná vrstva omítka místo je v res. dokumentaci | | 22b (6918\_1) | barevná vrstva omítka místo je v res. dokumentaci | | 22c (6918\_2) | barevná vrstva omítka místo je v res. dokumentaci | |
| **Místo odběru foto** |  |
| **Typ díla** |  |
| **Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)** |  |
| **Datace objektu** |  |
| **Zpracovatel analýzy** | Bayer Karol |
| **Datum zpracování zprávy k analýze** | 4. 1. 2013 |
| **Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv** | 2013\_2 |

|  |
| --- |
| **Výsledky analýzy** |
| Stratigrafie barevných vrstev  **Vzorek 11b (6914)**   |  |  | | --- | --- | | Bílé dopadající světlo, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x | Excitace UV světlem, fotografováno při zvětšení mikroskopu 100x |  |  |  | | --- | --- | | 0 | Omítka | | 1 | Červená vrstva | |

|  |
| --- |
| **Fotodokumentace analýzy** |
|  |