|  |  |
| --- | --- |
| **Archivní číslo vzorku** | 7685 |
| **Odběrové číslo vzorku** | 1 |
| **Pořadové číslo karty vzorku v databázi** | 578 |
| **Místo** |  |
| **Objekt** | Fotografie MG 17177 res. Sochůrek |
| **Místo odběru popis** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Vzorek** | **Archivníní č.** | **Popis** | | Vz. č. 1 | 7685 | adhezivum | | Vz. č. 2 | 7686 | plastová podložka | |
| **Místo odběru foto** |  |
| **Typ díla** | fotografie |
| **Typ podložky (v případě vzorků povrchových úprav / barevných vrstev)** | papír |
| **Datace objektu** |  |
| **Zpracovatel analýzy** | Hurtová Alena |
| **Datum zpracování zprávy k analýze** | 1. 8. 2014 |
| **Číslo příslušné zprávy v databázi zpráv** | 2014\_1 |

|  |
| --- |
| **Výsledky analýzy** |
| Identifikace organických látekInfračervená spektroskopie  * Vzorek č. 1 (7685)     Spektrum vzorku č. 1 (7685) bylo porovnáno se spektry standardů. Nejspíše by se mohlo jednat o polystyren nebo podobnou látku **Závěr:** Spektrum vzorku č. 1 (7685) bylo porovnáno se spektry standardů. Nejspíše by se mohlo jednat o polystyren nebo podobnou látku.  Spektrum vzorku č. 2 (7686) bylo porovnáno se spektry standardů. Žádné spektrum standardu přesně neodpovídá naměřenému spektru vzorku. Je zde určitá podobnost s nitrátem celulózy. |

|  |
| --- |
| **Fotodokumentace analýzy** |
|  |